POWERSHOCK 300

CCTP

Rubberen tegels voor crossfit praktijk

Levering en installatie van rubberen tegels van het type Gerflor Powershock, samengesteld op de volgende wijze:

- Uniforme tegels van 50cm X 50cm

- Dikte 30mm

- Brandclassificatie (EN 13501-1): Cfl S1

- Akoestische isolatie (EN ISO 717/2): 26dB

- Weerstand tegen indrukken (EN 1516): 0,12mm

- Schokabsorptie (EN14808): 49%

- De tegels moeten worden geleverd met afwerkingsprofielen

- De tegels worden geleverd met connectoren om de goede houdbaarheid van het product over tijd te verzekeren.

Installatie volgens aanbevelingen van de fabrikant.

Productbeschrijving 	 	gerflorbenelux.com