# O revestimento de parede selecionado é o MURAL ULTRA DESIGN, um revestimento de parede em PVC flexível e heterogéneo com uma espessura total de 1,5 mm num rolo de 2 m de largura.

# É constituída por uma camada de superfície impressa de 0,10 mm e uma camada de resistência de cor sólida de 1,4 mm para garantir uma reprodução perfeita das soldaduras. Esta camada de resistência confere ao MURAL ULTRA DESIGN uma boa resistência ao impacto de acordo com a norma EN 259, garantindo a proteção da parede.

# O revestimento pode ser soldado a quente com os revestimentos de chão Gerflor para assegurar uma vedação perfeita e garantir a higiene.

# Tem uma classificação de reação ao fogo de Bs2-d0 de acordo com a norma EN13501.

# Possui uma excelente resistência aos produtos químicos de acordo com a norma EN 423 e aos descontaminantes graças ao tratamento de superfície Protecsol® (classe ISO 3).

# De acordo com a norma ISO22196, o MURAL ULTRA DESIGN tem uma atividade antibacteriana de 99% contra E. coli, S. aureus e MRSA após 24 horas.

# Não contém compostos CMR 1 e 2 e está 100% em conformidade com o Reach.

# As emissões atmosféricas de COVs a 28 dias (NF EN 16000-6) deste revestimento serão classificadas como A+ (a melhor classe) ao abrigo da rotulagem sanitária francesa.

# MURAL ULTRA DESIGN contém até 30% de material reciclado e é 100% reciclável. Os restos de instalação podem ser recolhidos e reciclados através do programa Gerflor Seconde Vie.