GTI ESD+ est un sol vinyle, flexible et conducteur disponible en dalle.

La couche d’usure du produit est composée de granulés de noir de carbone sur la totalité de son épaisseur. Le sol est pourvu d’une couche d’envers conductrice pour assurer des propriétés conductrices optimales et homogènes durant toute la durée de vie du produit.

Ce sol possède un traitement de surface breveté Evercare™: un vernis en polyuréthane obtenu par une double réticulation UV. Evercare™ est résistant aux taches chimiques ce qui accroit la durée de vie du sol.

GTI ESD+ est conforme à IEC 61340-5.1 et ANSI/ESD 20.20 et a des propriétés antistatiques améliorées (< 35 V). Le produit doit être relié à la terre grâce à un feuillard de cuivre (cf. accessoires Gerflor) pour atteindre ses performances maximales. Pas besoin de colle conductive pour la pose.

Sa classe d’usage au trafic est de 34 / 43 (commercial / industrial use) selon EN-ISO 10874 et est classé Bfl -s1 selon la norme feu EN 13501-1.

GTI ESD+ n’émet pas de composants organiques volatiles et est sous les niveaux de détection < 10 µg/m3 (TVOC après 28 jours ISO 16000-6).