DESIGN TILE

DESCRIZIONE Pavimentazione vinilica multistrato a posa libera con uno strato di usura trasparente di 0,70 mm di spessore che protegge uno strato a motivi stampati accoppiata ad un supporto iniettato. Prodotta a piastre quadrate con incastri laterali nascosti a coda di rondine, risulta particolarmente adatta per ambienti a traffico intenso classe 34-43 secondo norma EN ISO 10874, ed è resistente a carichi statici e dinamici elevati. Ha uno spessore 7,8 mm, ed un peso di 12000 gr/mq. Non necessita di alcuna ceratura grazie al trattamento PUR+ ottenuto tramite fotoreticolazione UV della vernice protettiva poliuretanica superficiale.

Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti classificazioni e normative: - norma di prodotto EN ISO 10582, pavimenti vinilici eterogenei; - gruppo di abrasione T secondo EN 660-2; - resistenza all'abrasione secondo norma EN 660-2 inferiore a 2 mmc; - classe di reazione al fuoco Bfl-s1 secondo norma EN ISO 13501-1; - classe di resistenza allo scivolamento R10 secondo EN 13893; - ha una rispondenza d'emissione TVOC inferiore a 100 microgrammi/mc;

_____________________________________________________________________________________ PIASTRE AUTOPOSANTI