MIPOLAM PLANET

DESCRIZIONE Pavimento vinilico flessibile omogeneo monostrato, compatto, presso-calandrato per ambienti a traffico intenso classe 34-43 secondo norma EN ISO 10874, larghezza dei teli 2 m, spessore 2 mm, peso 2700 gr/mq, decoro non direzionale presente per tutto lo spessore del prodotto. Non necessita di alcuna ceratura grazie al trattamento EVERCARE ottenuto tramite fotoreticolazione UV/Laser della vernice protettiva poliuretanica superficiale.

Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti classificazioni e normative: - norma di prodotto EN ISO 10581, pavimenti vinilici omogenei; - gruppo di abrasione T secondo EN 660-2; - resistenza all'abrasione secondo norma EN 660-2 inferiore a 2 mmc; - classe di reazione al fuoco Bfl-s1 secondo norma EN ISO 13501-1; - classe di resistenza allo scivolamento R9 secondo EN 13893; - conforme a quanto prescritto dal Decreto Ministeriale 14/06/1989 nr 236 - Test BCRA; - isolamento acustico secondo EN ISO 717-2: dB 5; - ha una certificazione di batteriostaticità maggiore del 99% secondo norma ISO 22196; - elimina i virus di oltre il 99% secondo norma ISO 21702; - dispone della Certificazione EPD, Environmental Product Declaration; - è provvisto di certificazione Floorscore; - ha una rispondenza d'emissione TVOC inferiore a 10 microgrammi/mc; - Il prodotto rispetta la normativa CAM EDILIZIA, Decreto 23 Giugno 2022, di cui al punto 2.5.10.2 “pavimentazioni resilienti” per quanto riguarda il contenuto di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti; ha un contenuto minimo di riciclato del 20% garantito da certificazione ambientale EPD conforme alla norma UNI EN ISO 14025; - Il prodotto rispetta la normativa CAM EDILIZIA, Decreto 23 Giugno 2022, di cui al punto 2.5.1 “Emissioni negli ambienti confinati” in quanto gode della certificazione Air Comfort Gold.

_____________________________________________________________________________________ ROTOLI OMOGENEI Versione 1.0 - 05/2024