TARASTEP PRO

DESCRIZIONE Pavimento vinilico flessibile eterogeneo multistrato presso-calandrato, particolarmente conformato per uso su scale con specifico bordo in angolo in gomma tra alzata e pedata, larghezza dei teli 1,00 m, spessore 3,45 mm, peso 3005 gr/mq, con uno strato d’usura in PVC puro trasparente di spessore 1,00 mm che protegge uno strato a motivi stampati. Non necessita di alcuna ceratura grazie al trattamento PROTECSOL ottenuto tramite fotoreticolazione UV della vernice protettiva poliuretanica superficiale.

Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti classificazioni e normative: - norma di prodotto EN ISO 10582, pavimenti vinilici eterogenei; - resistenza all'abrasione secondo norma EN 660-2 inferiore a 2 mmc; - classe di reazione al fuoco Cfl-s1 secondo norma EN ISO 13501-1; - isolamento acustico secondo EN ISO717-2: dB 17; - ha una rispondenza d'emissione TVOC inferiore a 100 microgrammi/mc;

_____________________________________________________________________________________ PAVIMENTI SPECIALI