Design Tile est un revêtement de sol synthétique, décoratif, flexible, de Groupe T d’abrasion, disponible en dalle. Il est constitué d'une couche d'usure de 0,7 mm, d'un film décors et d’un envers injecté. L'épaisseur totale est de 7,8 mm.

Design Tile est une dalle à queues d'arondes cachées avec des bords de jointoiement pour un effet carrelage. Elle bénéficie du classement européen (usage commercial / industriel) 34 / 43 selon la norme EN-ISO 10874 et est classée Bfl-s1 selon la norme feu EN 13501-1.

Design Tile est fabriqué à partir d'un matériau 100% recyclable ultra-stable avec jusqu'à 80% de contenu recyclé. Il est conforme à la réglementation REACH. Il est conforme à la réglementation REACH. Les émissions dans l’air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) sont < 100 µg/m3.