CREATION 70 LOOSELAY est un revêtement de sol synthétique, décoratif, flexible, non chargé de Groupe T d’abrasion, disponible en lame et en dalle avec chanfrein sur les 4 côtés. Il est constitué d'une couche d'usure de 0,70 mm, d'un film décors et d’une double couche calandrée renforcée par un voile de verre. L'épaisseur totale est de 5 mm. Le produit intègre un envers texturé antiglisse exclusif lui permettant d’assurer un positionnement optimal.

Il bénéficie d'un traitement de surface polyuréthane réticulé (de type ProtecShield) facilitant l’entretien et évitant l’application d’une émulsion acrylique lors de la mise en service.

CREATION 70 LOOSELAY est un produit plombant et bénéficiera du classement U4P3E2C2 (sous Avis Technique n°12/19-1786_V3). Il est classé Bfl-s1 selon la norme feu EN 13501-1.

CREATION 70 LOOSELAY ne contient pas de phtalate (sauf contenu recyclé). Il est 100% recyclable et contient jusqu’à 35% de contenu recyclé. Il est conforme à la réglementation REACH. Les émissions dans l’air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) sont < 10 µg/m3 et sont classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l’étiquetage sanitaire.