DESCRIPTIF NEUTRE POUR CAHIERS DES CHARGES SOL SPORTIF TARAFLEX          EVOLUTION 7.5MM

REMARQUE PRÉLIMINAIRE

Le sol sportif doit répondre à la norme NBN EN 14904 et à toutes les normes secondaires qui s'y rapportent. Il revient à l'entrepreneur de soumettre un certificat qui atteste que les produits et le système proposés satisfont effectivement à ces normes.

GARANTIES

Une garantie est exigée pour garantir la qualité et la stabilité des performances sportives du produit livré pendant une période donnée. Une garantie de 15 ans concerne la qualité du produit sur le plan de sa résistance à l'usure, de sa facilité d'entretien et de la durabilité des coloris.

Sol sportif synthétique en PVC à élasticité ponctuelle pour terrain indoor polyvalent ; épaisseur de 7,5 mm avec couche de mousse de très haute densité à structure cellulaire close, conforme à la Norme NBN EN 14904

DESCRIPTION DU MATERIAU

Livraison et pose d'un sol sportif en vinyle à élasticité ponctuelle, se composant d'une couche de mousse absorbant les chocs et de plusieurs couches dynamiques pour une épaisseur totale de maximum 7,5 mm, sur une largeur maximale de 1,5 m. La couche de PVC calandrée est armée de fibres de verre constituant des trames tissée et non tissée de fils de fibre de verre. Il en résulte une surface extrêmement résistante, une robustesse accrue et une meilleure absorption des chocs, tandis que la durabilité globale de la surface dans son entier s'en trouve améliorée. La couche de mousse sur la face inférieure se compose d'une structure cellulaire très régulière à double densité, ce qui réduit le risque de blessures. Cette mousse de haute technologie sert d'une part à améliorer l'absorption des chocs et d'autre part à assurer un meilleur confort aux utilisateurs lors d'une chute. Cette couche contribue au rendement vertical de l'ensemble du revêtement de sol et améliore considérablement l'insonorisation de la salle. Par ailleurs, ce revêtement de sol résiste parfaitement aux poids importants. Ce sol sportif a bénéficié en usine d'un traitement de surface novateur et ‘intelligent’ par réticulation photographique qui adapte le coefficient de glisse du sol sportif aux actions et mouvements des joueurs et élimine les risques de brûlure par friction. Le traitement de surface a pour effet de simplifier l'entretien et de rendre superflu le renouvellement du traitement de surface pendant toute la durée de vie du produit.

Ce sol sportif contient au minimum 30 % de matières premières recyclées et minimum 24% de contenu biosourcé qui permet de réduire fortement l’empreinte carbone. Au total, le produit aura minimum 80% de contenu naturel et recyclé à la base de sa fabrication.

Un certificat EPD avec une valeur < 14 kg CO2/m² sera à fournir.

Il ne contient ni métaux lourds, ni solvants, ni formaldéhyde et n'est donc pas soumis aux restrictions REACH. Le sol sportif se caractérise par de faibles valeurs d'émissions COV (Composés Organiques Volatils), inférieures à 100µg/m3 après 28 jours. Il satisfait de ce fait aux normes régies par ISO 16000, tant après trois jours qu’après 28 jours. Le fabricant propose de recycler les déchets de coupe résultant de la pose, par le biais de son propre programme de recyclage. Il est en outre possible de faire appel à ce programme de recyclage pour recycler l'ensemble du sol sportif démonté à la fin de sa durée de vie.

Ce revêtement de sol répond aux exigences de la nouvelle norme européenne EN 14904 avec notamment une absorption des chocs de minimum 25 % et de maximum 35 %, ce qui lui vaut de figurer dans la classe P1. Le fabricant garantit que le sol sportif se maintiendra au minimum pendant 10 ans après la pose dans la même catégorie P d'absorption des chocs selon la norme EN14904.

Ce sol sportif est disponible en minimum 17 couleurs unies et 4 motifs bois. Le fabricant précise les valeurs obtenues par les teintes en termes de réflexion de la lumière. 
Sur demande spéciale :

- Le fabricant propose la possibilité de choisir entre minimum 120 couleurs différentes de l’assortiment standard, en cas de commande d’une quantité minimale de 1000 m² par teinte.

- Le fabricant propose la possibilité de personnalisation par impression numérique du revêtement, en cas de commande minimum de 240 m² par motif. Chaque personnalisation devant faire l’objet d’une validation préalable de la faisabilité.

Le revêtement prévient dans 99,9 % des cas la prolifération bactérienne.

La résistance au feu selon la norme européenne EN 13501-1 est de Cfls1.

Le fabricant propose en outre une variante du produit comportant sur sa face inférieure un revêtement textile qui permet la pose sur des supports à risque présentant un taux d'hygrométrie plus élevé.

L'installateur doit suivre les instructions de pose du fabricant à la lettre.

Le soumissionnaire soumettra un échantillon de chaque produit du système proposé.

Le fabricant dispose, outre de la certification ISO 9001, également d'un certificat ISO 14001.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Description du produit

Traitement de surface	Réticulé aux UV, surface évitant les brûlures par friction

Complexe de surface	Surface multicouche renforcée par deux toiles de fibre de verre : une trame tissée et une trame non tissée

Couche de mousse	Cellules verticales closes de forme quasi identique et bénéficiant de la technologie de mousse à double densité

Face inférieure (variante)	Une variante propose un revêtement textile sur la face inférieure pour pose sur support humide à risque

Epaisseur 		EN 428	mm	7,5

Poids 		EN 430	kg/m²	4,7

Longueur 		EN 426	lm	max. 26,4

Largeur 		EN 426	lm	1,5

Caractéristiques sportives

Absorption des chocs 		EN 14808	>25 % 	Classe P1 (25-35 %)

Déformation verticale 		EN 14809       	≤ 3,5mm		≤ 2

Coefficient de glisse		EN 13036-4	80 à 100	80-110

Rebond de balle		EN 12235	≥ 90 %	≥ 90 %

Indice de protection contre les impacts (IPI)	AC-P90-205	%		76 %

Caractéristiques techniques

Résistance à l’usure 	EN ISO 5470-1 	≤ 1.000 mg		≤ 350

Résistance aux impacts	EN 1517	 	≥ 8 N/m	≥ 8

Résistance à l’écrasement 	EN 1516	≤ 0,5 mm	≤ 0,5

Réduction des bruits d’impact	EN ISO 717-2	-		18 dB

Classifications

Résistance au feu 	EN 13501-1	-		Cfls1

Traitement de surface	Prévient dans 99,9 % des cas la prolifération bactérienne

Certificat FIBA	Classes 2 et 3

Certificat IHF	Oui

Certificat FIVB	Oui

Certificat BWF 	Oui

Certificat IFF	Oui

Agrément FIFA				         Oui

PROCEDURE DE POSE

Le revêtement de sol sportif sera posé selon les prescriptions du schéma décoratif retenu par le maître d'ouvrage ou l'architecte. Il faut veiller à ce qu’en toutes circonstances, la température ambiante soit d'au moins 15° C, tant dans le local de stockage que dans les locaux où le revêtement de sol sera posé. Tous les matériaux ainsi que le support sur lequel le revêtement sera posé doivent atteindre cette température minimale. Le sol sportif en PVC sera collé au moyen d'une colle acrylique en dispersion sur l'intégralité de la surface. La colle doit être étalée de manière uniforme selon les prescriptions du fabricant. Si l'on souhaite poser un sol sportif doté d'une face inférieure textile sur un support problématique (humidité résiduelle excessive), il faudra utiliser la colle recommandée, étant donné qu'elle constitue un composant essentiel du produit.

Le sol sportif est ensuite passé au rouleau. On s'efforcera, dans la mesure du possible, de poser les lés parallèlement à l'incidence de la lumière.

Il y a lieu d'éviter les joints transversaux, sauf lorsque les lés ont plus de 26,5 m. Les chutes de revêtement ne peuvent pas être utilisées. La pose du revêtement de sol doit être confiée à un personnel qualifié et expérimenté (règles de l'art) dans la pose de ce genre de produits. Les directives du fabricant doivent être suivies scrupuleusement. Les lés en PVC doivent être soudés à chaud les uns aux autres en utilisant le fil de soudure du fabricant selon ses instructions. La soudure de joints doit être effectuée par un spécialiste agréé par l'usine. Il utilisera uniquement une soudeuse automatique pour garantir la régularité et la robustesse du joint. Cette méthode de pose est la seule qui soit reconnue par la garantie du revêtement de sol.

Le revêtement de sol est posé conformément à la Note d’Information Technique 241 du CSTC.

Pose en plusieurs zones de couleur

Le soumissionnaire doit éventuellement prévoir diverses zones de pose dans une autre couleur, si cela a été demandé par le maître d'ouvrage. Ce travail d'incrustation se situe au niveau de certaines zones spécifiques de terrains de sport (zone du panier en basket-ball).

MARQUAGE DES TERRAINS DE SPORT

Le marquage des terrains de sport doit être effectué avec une peinture polyuréthane à base aqueuse en se conformant aux informations les plus récentes des fédérations nationales. La largeur des marquages est standardisée en fonction du sport concerné (4 ou 5 cm).

Les couleurs des marquages doivent être définies en concertation avec le client. Voici les couleurs disponibles :

- Football en salle/hand-ball/korfbal : noir

- Tennis : blanc

- Volley-ball : jaune

- Basket-ball : rouge

- Badminton : bleu

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Peinture polyuréthane pour le marquage de terrains de sport

Type de résine de la peinture	Emulsion de polyuréthane

Type de résine du durcisseur	Polyisocyanate aromatique

Densité de la peinture	NFT 30020	A 20°C	1,15 à 1,30

Densité du durcisseur	NFT 30020	A 20°C	1,06 à 1,07

Viscosité de la peinture	Brookfield T7-V100	CPS		8.000 à 12.000

Viscosité du durcisseur	Brookfield T3	CPS		160 à 200

Portion solide de la peinture				45 % à 50 %

Portion solide du durcisseur				70 %

Résistance à l'abrasion	Taber	mg		30 à 50

Résistance aux chocs	NFT 30039	cm / gr	35 / 400

Résistance chimique	NFT 30053			Très bonne

Repos après mélange	20 min

Délai d'application	Maximum 4 heures

Application	Pinceau ou rouleau en deux couches. La deuxième couche peut

être appliquée dès que la première est terminée

Protégé de la poussière	30 minutes

Durée de séchage avant utilisation	72 heures

Elimination des taches	A l'acétone

Température	Minimum 15° C

Teintes	Blanc, rouge, bleu, jaune, noir