# TARALAY INITIAL ACOUSTIC

TARALAY INITIAL ACOUSTIC is een meerlaagse PVC-vloerbedekking met akoestische isolatie, versterkt, met een transparante, niet-gevulde slijtlaag van groep T (slijtvastheid), op een akoestische onderlaag, geleverd in rollen van twee meter breed, van het type TARALAY INITIAL ACOUSTIC 43.

Deze vloer biedt een uitstekende weerstand tegen statische indrukking (0,10 mm) en zorgt voor een geluidsisolatie van 19 dB.

De samenstelling bestaat uit 28% minerale materialen en 23% onuitputtelijke grondstoffen. Het materiaal is vrij van formaldehyde, zware metalen en CMR 1 & 2 of vPvB (zeer persistent en bioaccumulerend) of PBT (persistent, bioaccumulerend en toxisch). GERFLOR-producten voldoen daarmee aan de REACH-regelgeving. De totale vluchtige organische stoffen (TVOC) emissies na 28 dagen (volgens NF EN 16000) bedragen minder dan 10 µg/m³ en worden geclassificeerd als A+ (de beste klasse) in het kader van de gezondheidslabeling. Het materiaal is 100% recyclebaar en snijafval kan worden ingezameld en gerecycled via het programma Gerflor Seconde Life.

Het oppervlak is behandeld met de oppervlaktebehandeling Protecsol®, die het onderhoud vergemakkelijkt en de noodzaak voor metallisatie of spraymethode-onderhoud gedurende de gehele levensduur elimineert. De vloer is antistatisch – Klasse 1.

Volgens de ISO 22196-norm heeft het materiaal een antibacteriële werking tegen bacteriën zoals E.coli, S.aureus en MRSA, waarbij het aantal bacteriën met 99% wordt verminderd na 24 uur.

Volgens de ISO 21702-norm heeft het materiaal een antivirale werking tegen het humane coronavirus, waarbij het aantal virussen met 99,3% wordt verminderd na 2 uur.

Productbeschrijving	gerflorbenelux.com