DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MIPOLAM BIOCONTROL EL5

MIPOLAM BIOCONTROL EL5 es un revestimiento de suelo vinílico homogéneo, flexible y conductivo, disponible en planchas.

El material homogéneo de 2 mm incorpora gránulos encapsulados de carbono en todo su espesor. Tiene un soporte conductor para garantizar unas propiedades conductoras óptimas y constantes durante toda su vida útil.

Este pavimento tiene un tratamiento superficial conductivo que evita la mancha de productos químicos aumentando la durabilidad del pavimento.

MIPOLAM BIOCONTROL EL5 actúa como un suelo conductor continuo. Tiene propiedades antiestáticas permanentes (< 100 V). El producto debe conectarse a tierra con una banda de cobre ESD (véanse los acabados) para que cumpla todas sus funciones. No es necesario colocarlo con cola conductora.

El producto no es reactivo a la indentación residual con un valor ≤ 0,02 mm (EN ISO 24343-1)

El suelo cumple la norma EN ISO 10874 (34-43) y ofrece un contenido de aglutinante de tipo II, es adecuado para zonas de tráfico intenso y tiene una resistencia al fuego Bfl-s1.

El producto no es emisivo de compuestos orgánicos volátiles con <10 µg/m3 (TVOC después de 28 días ISO 16000-6).

Mipolam Biocontrol EL5 es conforme a las normas IEC 61340-5.1 y ESD 2020 y cuenta con la certificación Fraunhofer ISO 5 para la emisión de partículas.