SAGA² to syntetyczna, dekoracyjna, elastyczna, antystatyczna wykładzina podłogowa z grupy ścieralności T, dostępna w postaci płytek. Składa się z przezroczystej warstwy ścieralnej o grubości 0,70 mm, folii dekoracyjnej i ekskluzywnej podwójnie kalandrowanej warstwy z wbudowanymi cząsteczkami korka. Całkowita grubość wynosi 4,6 mm. Cząsteczki korka zapewniają naturalną izolację akustyczną na poziomie 15 dB i hałas podczas chodzenia <65 dB.

Korzysta z usieciowanej poliuretanowej obróbki powierzchni (ProtecShield), ułatwiając konserwację i eliminując potrzebę wstępnego polerowania.

SAGA² to wykładzina podłogowa typu „looselay”, odporna na użytkowanie (komercyjne / przemysłowe) 34 / 43 zgodnie z EN-ISO 10874 i posiada klasę Bfl-s1 dla emisji dymu zgodnie z EN 13501-1.

SAGA² jest wykonana z plastyfikatorów niezawierających ftalanów, z wyjątkiem materiałów pochodzących z recyklingu. Nadaje się w 100% do recyklingu i zawiera do 55% materiałów pochodzących z recyklingu. Produkt jest zgodny z rozporządzeniem REACH. Wskaźnik emisji związków organicznych wynosi < 10 µg/m3 (TVOC <28 dni - ISO 16000-6).