CREATION 70 LOOSELAY to syntetyczna, dekoracyjna, elastyczna, antystatyczna wykładzina podłogowa z grupy ścieralności T, dostępna w postaci płytek i desek o fazowanych krawędziach. Składa się z przezroczystej warstwy użytkowej o grubości 0,70 mm, folii dekoracyjnej i podwójnej warstwy kalandrowanej wzmocnionej welonem z włókna szklanego. Całkowita grubość wynosi 5 mm. Zawiera również ekskluzywny podkład antypoślizgowy, który umożliwia łatwą instalację.

Korzysta z usieciowanej poliuretanowej obróbki powierzchni (ProtecShield), co ułatwia konserwację i eliminuje potrzebę wstępnego polerowania.

CREATION 70 LOOSELAY to wykładzina podłogowa typu looselay, odporna na użytkowanie (komercyjne / przemysłowe) 34 / 43 zgodnie z EN-ISO 10874 i posiada klasę Bfl-s1 dla emisji dymu zgodnie z EN 13501-1.

Wykładzina CREATION 70 LOOSELAY jest wykonana z plastyfikatorów niezawierających ftalanów, z wyjątkiem materiałów pochodzących z recyklingu. Nadaje się w 100% do recyklingu i zawiera do 35% materiałów pochodzących z recyklingu. Produkt jest zgodny z rozporządzeniem REACH. Wskaźnik emisji związków organicznych wynosi < 10 µg/m3 (TVOC <28 dni - ISO 16000-6).