CREATION 70 LOOSELAY es un pavimento sintético decorativo, flexible y antiestático del grupo de abrasión T, disponible en losetas y losas, con bordes biselados. Se compone de una capa de desgaste transparente de 0,70 mm de espesor, una película de diseño y una doble capa calandrada reforzada con un velo de fibra de vidrio. El grosor total es de 5 mm. También incluye un exclusivo soporte antideslizante para facilitar la instalación.

Se beneficia de un tratamiento superficial de poliuretano reticulado (ProtecShield), que facilita el mantenimiento y elimina la necesidad de pulido inicial.

CREATION 70 LOOSELAY es un revestimiento de suelo looselay, resistente al uso (uso comercial / industrial) de 34 / 43 según EN-ISO 10874 y tiene la clase Bfl-s1 para la emisión de humos según EN 13501-1.

CREATION 70 LOOSELAY está fabricado con plastificantes sin ftalatos, excepto en el contenido reciclado. Es 100% reciclable y tiene hasta un 35% de contenido reciclado. Cumple la normativa REACH. La tasa de emisión de compuestos orgánicos del producto es < 10µg/m3 (TVOC <28 días - ISO 16000-6).