RECREATION 45

DESCRIZIONE Pavimento vinilico flessibile eterogeneo multistrato presso-calandrato per uso ricreativo, lunghezza dei teli 20,50 mt, larghezza dei teli 1,50 m, spessore 4,50 mm; peso 2600 gr/mq, Non necessita di alcuna ceratura grazie al trattamento superficiale PUR PROTECT ottenuto tramite l'utilizzo di fotoreticolazione UV e Laser.

Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti classificazioni e normative: - classe di reazione al fuoco Cfl-s1 secondo norma EN ISO 13501-1; - impedisce la proliferazione batterica di oltre il 99% secondo norma ISO 22196; - elimina i virus di oltre il 99% secondo norma ISO 21702; - è provvisto di certificazione Floorscore;

_____________________________________________________________________________________ PAVIMENTAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE