Tarasafe H2O

Tarasafe H2O es una resistente colección de suelos de seguridad compuesta por

una capa de desgaste de PVC que contiene partículas minerales profundamente incrustadas y coloreadas

elementos para un diseño sutil y suave, logrando la clasificación 1b según el

DSDC.  Es una solución ideal para aquellas zonas en las que se requiere una mayor resistencia al deslizamiento.

necesarios para el uso tanto descalzo como calzado, como duchas, cuartos húmedos, baños, &

áreas cambiantes.

El gofrado específico, junto con las partículas minerales, proporciona una Clase B

índice de resistencia al deslizamiento de pies descalzos (según EN 16165:2021-A y AS 4586-C) y

Índice de resistencia al deslizamiento del calzado R11 (según EN 16165:2021- B y AS 4586-D). En

ofrece Seguridad en Números, con un PTV >50 de resistencia al deslizamiento (en seco y mojado), un R11 en mojado

índice de resistencia al deslizamiento y rugosidad superficial >20 Rtm/Rz de conformidad con HSE

directrices.

Está reforzado con una rejilla de fibra de vidrio en forma de lámina para mejorar su durabilidad

El revolucionario tratamiento de superficie SparClean® mejora el rendimiento del producto

en términos de resistencia a las manchas y durabilidad.

Este producto es 100% reciclable y contiene un 29% de material reciclado.

No contiene metales pesados ni CMR 1&2 y es 100% conforme

con REACH

Según la norma ISO 22196, tiene una actividad antibacteriana contra el SARM del 99% después de 24h00.

La tasa de emisión de compuestos orgánicos volátiles del producto es < 100 µg/m3 (TVOC después de 28 días - ISO 16000 -6), lo que lo convierte en el mejor de su clase en términos de calidad del aire interior.