Tarasafe H2O

Tarasafe H2O é uma coleção de pavimentos de segurança resistentes que inclui

uma camada de desgaste em PVC contendo partículas minerais profundamente incrustadas e coloridas

elementos para um design subtil e suave, obtendo a classificação 1b de acordo com a

DSDC.  É uma solução ideal para as áreas em que é necessário aumentar a resistência ao deslizamento.

necessários para a utilização tanto com os pés descalços como com os pés calçados, tais como chuveiros, salas húmidas, casas de banho, &

áreas de mudança.

O relevo específico, juntamente com as partículas minerais, proporciona uma classe B

classificação de resistência ao deslizamento com os pés descalços (de acordo com a norma EN 16165:2021-A e AS 4586-C) e

Classificação R11 de resistência ao deslizamento de calçado (segundo EN 16165:2021- B e AS 4586-D). A

oferece segurança em números, com um PTV >50 de resistência ao deslizamento (seco e molhado), um R11 em piso molhado

classificação de resistência ao deslizamento e rugosidade da superfície >20 Rtm/Rz em conformidade com a HSE

orientações.

É reforçado com uma grelha de fibra de vidro em forma de folha para uma maior durabilidade

O revolucionário tratamento de superfície SparClean® melhora o desempenho do produto

em termos de resistência às nódoas e de durabilidade.

Este produto é 100% reciclável e contém 29% de conteúdo reciclado.

Não contém quaisquer metais pesados ou CMR 1&2 e está 100% em conformidade

com o REACH

De acordo com a norma ISO 22196, tem uma atividade antibacteriana contra MRSA de 99% após 24h00.

A taxa de emissão de compostos orgânicos voláteis do produto é < 100 µg/m3 (TVOC após 28 dias - ISO 16000 -6), o que o torna o melhor da sua classe em termos de qualidade do ar interior.