O Design Tile é um revestimento de pavimento sintético, decorativo, flexível, anti-estático e de abrasão do grupo T. Consiste num ladrilho de várias camadas com uma camada de desgaste transparente de 0,70 mm de espessura e uma película impressa sobre um suporte moldado por injeção. A espessura total é de 7,8 mm.

O Design Tile é um ladrilho de assentamento solto de cauda de andorinha oculta com rebordos de argamassa. A resistência ao uso (uso comercial / industrial) de 34 / 43 de acordo com a norma EN-ISO 10874 e tem classe Bfl -s1 para emissão de fumo de acordo com a norma EN 13501-1.

O Design Tile é feito de material ultra-estável 100% reciclável com até 80% de conteúdo reciclado. Está em conformidade com o REACH. A taxa de emissão de compostos orgânicos do produto é < 100 microgramas/m3 (TVOC <28 dias - ISO 16000-6).