Design Tile es un revestimiento de suelo sintético, decorativo, flexible, antiestático y abrasivo del grupo T. Consiste en una baldosa multicapa con una capa de desgaste transparente de 0,70 mm de grosor y una película impresa sobre un soporte moldeado por inyección. El grosor total es de 7,8 mm.

Design Tile es una baldosa suelta de cola de milano oculta entrelazada con bordes de lechada. La resistencia al uso (uso comercial / industrial) de 34 / 43 según EN-ISO 10874 y tiene Bfl -s1 clase para la emisión de humos según EN 13501-1.

Design Tile está fabricado con material ultraestable 100% reciclable con hasta un 80% de contenido reciclado. Cumple la normativa REACH. La tasa de emisión de compuestos orgánicos del producto es < 100 microgramos/m3 (TVOC <28 días - ISO 16000-6).