		R-TILE





R-Tile es un revestimiento de suelo sintético, flexible y antiestático. Consiste en un soporte moldeado por inyección. El grosor total es de 5, 7 ó 9 mm.

R-Tile es una baldosa suelta de cola de milano entrelazada. Tiene una resistencia al uso (uso comercial / industrial) de 34 / 43 según EN-ISO 10874 y tiene la clase Bfl -s1 para la emisión de humos según EN 13501-1.

R-Tile está fabricado con material ultraestable 100% reciclable con hasta un 80% de contenido reciclado. Cumple la normativa REACH. La tasa de emisión de compuestos orgánicos del producto es < 100 microgramos/m3 (TVOC <28 días - ISO 16000-6).
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