O Armonia 400 é um revestimento têxtil decorativo, fiável e resistente para pavimentos. Consiste numa alcatifa em mosaico tufada de 50 x 50 cm com uma altura de pelo de 2,3 mm. A espessura total é de 5,3 mm com um peso de pelo de 400.

O Armonia 400 é um mosaico de alcatifa de solução 100% polipropileno com flutuação livre Bfl-s1 na classe de cimento para emissão de fumo de acordo com a norma EN 13501-1.

O Armonia 400 está em conformidade com o REACH. A taxa de emissão de compostos orgânicos do produto é < 100 microgramas/m3 (TVOC < 28 dias - EN 16516).