VIRTUO 55 RIGID ACOUSTIC

VIRTUO 55 RIGID ACOUSTIC é um pavimento decorativo, rígido interbloqueado com camada acústica, anti-estático, grupo de abrasão T, disponível em ladrilhos e placas, com arestas biseladas.

É fabricado com

- uma camada de desgaste transparente com 0,55 mm de espessura para garantir a durabilidade

- uma película de impressão de alta definição para proporcionar design e estética de alta qualidade

- a Rigid Composite Board Technology, uma nova geração de painéis rígidos com um processo de produção patenteado que proporciona um produto 30% menos pesado do que os produtos comparáveis existentes no mercado

- uma subcamada integrada 100% reciclável e que proporciona uma redução sonora de 21dB.

A espessura total do produto é de 5,7 mm.

Utiliza também um tratamento de superfície de poliuretano reticulado (PUR+ MATT), que facilita a manutenção, aumenta a durabilidade, protege contra micro-riscos e proporciona um efeito ultra-mat para um aspeto mais realista

O VIRTUO 55 RIGID ACOUSTIC é um revestimento de pavimento de encaixe montado com um sistema de bloqueio ângulo/ângulo para proporcionar uma instalação robusta e fácil. Tem uma classe europeia (residencial/comercial) de 23/33/42 de acordo com a norma EN-ISO 10874 e tem uma classe Bfl -s1 para emissão de fumo de acordo com a norma EN 13501-1.

O CREATION 40 RIGID ACOUSTIC é fabricado com plastificantes sem ftalatos. É 100% reciclável e fabricado com até 35% de conteúdo reciclado. Está 100% em conformidade com o REACH. A taxa de emissão de compostos orgânicos do produto é < 10µg/m3 (TVOC <28 dias - ISO 16000-6).