Linogym II System mit Colorette Sport

für die Herstellung eines punktelastischen Sportbodensystems nach DIN 18032 / EN14904

1. Unterschicht Gymflex

Spezial-Elastikschicht aus PUR-Schaumstoff, Kautschukmehl, und Bindemittel

Dicke 6 mm,

in Bahnen, Bahnenbreite 1,50 m, Bahnenlänge 10 oder 20 m,

auf verlegereifen Unterbau gemäß Verlegevorschrift des Herstellers mit geeignetem Kleber vollflächig verkleben

2. Oberbelag

Bodenbelag aus Linoleum DIN EN ISO 24011,

Ausgestattet mit werkseitiger, durch Laser-UV-Technologie dreifach vernetzten, NEOCARE-Oberflächenvergütung, lösemittelfrei. Die Oberfläche ist frei von PU/PUR Bestandteilen. Eine Einpflege ist bei Beachtung der Reinigungs- und Pflegeempfehlung nicht erforderlich.

Einstufung DIN  EN ISO 10874  Klasse 34  (gewerblicher Bereich, sehr starke Beanspruchung),

geeignet für den Einsatz in Sport- und Mehrzweckhallen gemäß DIN 18032 / EN14904,

Trittschallverbesserungsmaß  EN ISO 10140-3    8 dB,

geeignet für Stuhlrollen DIN EN 12529 Typ W,

Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1   Cfl-s1,

Dicke 4 mm,

in Bahnen, Bahnenbreite 200 cm,

Oberfläche glatt, gesprenkelt,

Wegen Farbkonzept Farbton nach NCS-Farbcode	…………………………………………..,NCS Farbcode des Belages eintragen

Auf vorgenannter Bodenkonstruktion gemäß den Vorgaben des Herstellers vollflächig verkleben,

Belag, Hersteller/Typ

'DLW Colorette Sport 4,0 mm' oder gleichwertig,

Belag, Hersteller/Typ

'......................................................'

vom Bieter einzutragen,

Klebstoff, Hersteller/Typ

'Dispersionsklebstoff für Linoleum' oder gleichwertig,

Klebstoff, Hersteller/Typ

'…………………………………….'

vom Bieter einzutragen.

Abrechnungseinheit: m²

Verfugen des Bodenbelages aus Linoleum,

Bahnenbreite 200 cm, mit Schmelzdraht,

dem Bodenbelag angepasst,

Hersteller / Typ

'DLW Schmelzdraht' oder gleichwertig,

Hersteller / Typ

'………………...………………'

vom Bieter einzutragen.

Abrechnungseinheit: m