Armonia 520 est une dalle textile de 50 x 50 cm, décorative et performante. La dalle est composée d’un velours bouclé touffeté d’une hauteur de 2.4 mm. L’épaisseur totale de la dalle est de 5.6 mm et le poids du venour est de 520 g/m².

Armonia est composée à 100% d’un velour Nylon teinté. Elle est prévue pour une utilisation commerciale avec un classement UPEC U3P3E1C0 QB31. Elle bénéficie d’un classement Bfl-s1 en pose libre sur ciment selon al EN 13 501-1.

Armonia 520 a une isolation contre les bruits de choque de 22 dB selon la EN ISO 10140 et une absorption acoustique de 0.15 αω selon la ISO 11654.

Armonia 520 répond aux critères REACH. L’émission de TVOC à 28 jours est <100 micrograms/m3