Le revêtement de sol sélectionné est un revêtement vinyle non chargé, groupe T d’abrasion, compact, antidérapant, en rouleau de type TARALAY SECURITE COMPACT Uni et Ultra.

Il est constitué d'une couche d’usure en vinyle pur avec incrustation de particules de cristaux minéraux et de grains colorés de tailles et de formes variées (décor ultra) associée à un envers compact, renforcé par une grille en fibre de verre. Ce qui lui confèrent des performances de résistance à la glissance pieds nus (classement B selon la DIN 51097) et pieds chaussés (classement R10 selon la norme DIN 51130).

TARALAY SECURITE COMPACT est donc conforme à la réglementation pour une utilisation en toute sécurité dans les douches. Le Système Taradouche est conforme à la réglementation sur l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. Ce revêtement est particulièrement indiqué pour les pièces humides et facilite le traitement des remontés en plinthe, des angles et des soudures. Le revêtement de sol dispose d’un envers en PVC compact, renformé par une grille de verre.

Ce produit contient 29 % de matières recyclées.

Il est 100% recyclable et les chutes de pose peuvent être collectées et recyclées au travers du programme Gerflor Seconde Vie.

Exempt de formaldéhyde, de métaux lourds, de substances CMR 1&2, vPvB (très persistantes et très bioaccumulatives) et PBT (persistantes, bioaccumulatives et toxiques), il est 100% conforme au règlement européen REACH.

Selon la norme ISO22196, il a une activité anti-bactérienne contre MRSA de 99% après 24h00.

Les émissions dans l’air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) du revêtement sélectionné sont < 100 μg/m3 et sont classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l’étiquetage sanitaire.

Il a un classement U4 P3 E2/3 C2 et est certifié QB UPEC.

Il est doté d’un traitement SparClean® facilitant l' entretien, offrant une excellente résistance aux taches et évitant toute métallisation durant toute la durée de vie du matériau.