CREATION 40 ZEN es un suelo acústico y decorativo, en multicapas de PVC reforzado con un velo de fibra, disponible en formato baldosa y lama, con 4 cantos biselados.

Posee prestaciones antideslizantes R10 y antiabrasión del grupo T.

El grosor total es de 3,60 mm, y el producto tiene una capa de desgaste transparente de 0,40 mm.

La espuma de alta densidad proporciona una buena resistencia a la indentación de 0,12 mm (medida media) y un alto nivel de aislamiento acústico (-20 dB)

Se beneficia de un tratamiento superficial de poliuretano reticulado (ProtecshieldTM), que facilita el mantenimiento y evita los microarañazos.

CREATION 40 ZEN tiene una clase europea (residencial / comercial) 23/32 según EN-ISO 10874 y tiene clase Bfl-s1 para emisión de humos según EN 13501-1.

CREATION 40 ZEN es un producto looselay, mantenido con tackifier.

Esta instalación permite, entre otras cosas, una instalación sobre soporte contaminado por amianto, y es desmontable

CREATION 40 ZEN está fabricado con plastificantes sin ftalatos. Es 100% reciclable y cumple al 100% con REACH. La tasa de emisión de compuestos orgánicos del producto es < 10µg/m3 (TVOC <28 días - ISO 16000-6).

CREATION 40 ZEN se fabrica en Francia con un 19% de contenido reciclado.