TARASAFE ULTRA H2O

DESCRIZIONE Pavimento vinilico flessibile eterogeneo multistrato presso-calandrato per ambienti a traffico intenso classe 34-43 secondo norma EN ISO 10874, con caratteristiche antiscivolo R11 secondo DIN 51130 e classe C secondo DIN 51097, larghezza dei teli 2 m, spessore 2,0 mm (sul bollo), peso 2400 gr/mq, con uno strato d’usura di spessore 1,00 mm, con chip in PVC colorati di diversi formati e incrostazioni di particelle di carburo di silicio che ne migliorano il grip. Non necessita di alcuna ceratura grazie a specifico trattamento superficiale ottenuto tramite l'utilizzo di fotoreticolazione UV della superficie.

Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti classificazioni e normative: - norma di prodotto EN ISO 10582, pavimenti vinilici eterogenei; - gruppo di abrasione P secondo EN 660-2; - resistenza all'abrasione secondo norma EN 660-2 inferiore a 4 mmc; - classe di reazione al fuoco Cfl-s1 secondo norma EN ISO 13501-1; - dispone della Certificazione EPD, Environmental Product Declaration; - ha una rispondenza d'emissione TVOC inferiore a 100 microgrammi/mc;

_____________________________________________________________________________________ PAVIMENTI ANTI SDRUCCIOLO