MIPOLAM SYMBIOZ

MIPOLAM SYMBIOZ™ is een soepele homogene compacte vloerbedekking, 2 meter breed, die uitstekende weerstand biedt tegen slijtage ruimtes met een hoge verkeersintensiteit. Het gewicht is 2595 gr/m².

De vloerbedekking heeft een richtingloos design met gekleurde chips, wat zorgt voor een consistente kleuropbouw door de hele dikte en een verfijnde, matte uitstraling.

MIPOLAM SYMBIOZ™ bevat meer dan 75% duurzame, hernieuwbare grondstoffen en een 100% bio-gebaseerde weekmaker, gemaakt van resten van granen. Het product is volledig vrij van ftalaten en is recyclebaar. Daarnaast is deze vloerbedekking emissievrij en valt onder de detectiegrens van VOC-metingen.

Mipolam Symbioz biedt uitstekende hygiënische eigenschappen:

Antivirale werking volgens ISO 21702: vermindert het aantal menselijke coronavirussen met 99,7% binnen 2 uur.
Antibacteriële werking volgens ISO 22196: elimineert 99% van E. coli, S. aureus en MRSA binnen 24 uur.

De vloerbedekking is uitgerust met Evercare™, een gepatenteerde oppervlaktebehandeling verkregen door UV-laser-crosslinking, die de beste chemische weerstand biedt tegen de belangrijkste producten die in de gezondheidszorgomgeving worden gebruikt, zoals Betadine, eosine, hydroalcoholische oplossingen, waardoor het onderhoud gemakkelijk is en de levensduur van de vloerbedekking wordt verlengd.

Dankzij deze behandeling is het aanbrengen van acrylemulsie gedurende de gehele levensduur van het product overbodig.

Deze vloerbedekking is antistatisch met een spanning van minder dan 2 kV en heeft een zeer lage restindruk van ≈ 0,02 mm.

Daarnaast voldoet de vloer aan de EN ISO 10581-norm, heeft een bindmiddelinhoud van Type I en is geschikt voor intensief gebruik in zwaar belaste omgevingen. Bovendien biedt de vloer een hoge brandveiligheid (Bfl-s1-classificatie).

In lijn met ons duurzaamheidsbeleid wordt dit product vervaardigd in de eerste vloerbedekkingsfabriek met een drievoudige certificering: ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14001 (milieu) en OHSAS 18001 (veiligheid).