MIPOLAM BIOPLANET

MIPOLAM BIOPLANET™ is een compacte homogene vloer van 2 meter breed met een uitstekende slijtvastheid en scheurvastheid. Ideaal voor gebieden met veel verkeer. Het gewicht is 2700 gr/m².

Het richtingloze ontwerp bevat transparante korrels waardoor er een 3D-effect ontstaat. De vloer heeft een door-en-door gekleurde samenstelling.De oppervlakte is afgewerkt met een subtiele matte afwerking.

Het product is samengesteld uit 40% minerale, 22% hernieuwbare en bevat tenminste 25% gerecyclede materialen en is 100% gecontroleerd.
Het bestaat uit meer dan 75% hernieuwbare of duurzame grondstoffen, waarvan 17% plantaardige materialen afkomstig van reststoffen die niet worden gebruikt in de voedingsmiddelenindustrie.

Het is 100% ftalaatvrij en 100% recyclebaar.

De geselecteerde vloerbedekking heeft zeer lage TVOC-emissies (vluchtige organische stoffen) in de lucht. Na 28 dagen (gemeten volgens NF EN 16000) bedragen deze emissies minder dan 10 μg/m³, wat resulteert in de hoogste A+ classificatie voor luchtkwaliteit en gezondheid.

Daarnaast is de vloer vrij van schadelijke stoffen, zoals:

Formaldehyde

Zware metalen

CMR 1 & 2 (kankerverwekkend, mutageen en giftig voor de voortplanting)

vPvB (zeer persistent en zeer bioaccumulerend)

PBT (persistent, bioaccumulerend en toxisch)

Alle Gerflor-producten voldoen aan de REACH-norm, wat betekent dat ze veilig zijn en geen schadelijke chemicaliën bevatten die een risico vormen voor mens en milieu.

De vloerbedekking is uitgerust met Evercare™, een gepatenteerde oppervlaktebehandeling verkregen door UV-laser-crosslinking, die de beste chemische weerstand biedt tegen de belangrijkste producten die in de gezondheidszorgomgeving worden gebruikt, zoals Betadine, eosine, hydroalcoholische oplossingen, waardoor het onderhoud gemakkelijk is en de levensduur van de vloerbedekking wordt verlengd.

Dankzij deze behandeling is het aanbrengen van acrylemulsie gedurende de gehele levensduur van het product overbodig.

Mipolam BioPlanet biedt uitstekende hygiënische eigenschappen:

Antivirale werking volgens ISO 21702: vermindert het aantal humane coronavirussen met 99,7% binnen 2 uur en met 99,9% binnen 5 uur.

Antibacteriële werking volgens ISO 22196: elimineert 99% van E. coli, S. aureus en MRSA binnen 24 uur.

Deze eigenschappen maken Mipolam Planet een veilige en hygiënische keuze voor omgevingen waar gezondheid en hygiëne essentieel zijn.

Verbeterde en verduidelijkte versie:

Deze vloer is antistatisch (<2kV) en heeft een uiterst minimale restindruk van ≈ 0,02 mm.

Voldoet aan de U4P3E2/3C2-classificatie, wat staat voor hoge slijtvastheid, drukweerstand en chemische bestendigheid.

EN ISO 10581-gecertificeerd en geclassificeerd als Bfl-s1 volgens EN 13501-1, wat een hoge brandveiligheid garandeert.

Heeft een bindmiddelgehalte van Type I, waardoor het ideaal is voor gebruik in zones met intensief verkeer.

Daarnaast wordt dit product geproduceerd volgens ons duurzaamheidsbeleid in een fabriek met een drievoudige certificering:

ISO 9001 (kwaliteitsmanagement)

ISO 14001 (milieumanagement)

OHSAS 18001 (veiligheid en gezondheid op de werkplek)

Om technische en esthetische consistentie te garanderen, dienen de muurbescherming, hoekbeschermers, handleuningen en de soepele vloerafwerking (inclusief wand-vloerovergangen) afkomstig te zijn van dezelfde leverancier.

Technische eigenschappen Mipolam Bioplanet :

Dikte EN 428 :                                                                             2 mm

Gewicht EN 430 :                                                                        2700g / m²

Breedte banen EN 426 :                                                             200 cm

Lengte banen EN 426 :                                                               20 ml

Type binder content ISO 10581 :                                                type I

Europese classificatie EN 685 :                                                  34 - 43

Brand classificatie EN 13501-1 :                                                 Bfl-s1

Elektrische eigenschappen EN 1815 :                                        < 2 kV

Antislip eigenschappen DIN 51130 :                                           R9

Dimensionele stabiliteit EN 434 :                                                ≤ 0.40 % (rol)

Akoestische isolatie EN ISO717-2			          	    5

Indrukbelasting EN 433 :                                                             ~ 0.02 mm

Thermische weerstand EN 12 52 :                                             0.25 W/(m.K)

Lichtechtheid EN 20 105 - B02 :                                                 ≥ 7 degré

Chemische bestendigheid EN 423 :                                           OK

Antibacteriële werking (E. coli–S. aureus–MRSA) ISO 22196: >99% remt groei

Oppervlaktebehandeling:                                                      	EVERCARE™

TVOC na 28 dagen ISO16000-6 :                                          ˂10 µg/m²