VIRTUO 55 DRYBACK est une LVT décorative disponible sous forme de lames et de dalles dont les arêtes sont chanfreinées. Son épaisseur est de 2.5 mm et la couche d’usure est de 0.5 mm.

VIRTUO 55 DRYBACK est fabriquée à base de plastifiant sans phtalate. Les produits sont 100% recyclables et fabriqués avec une part de matière recyclées pouvant atteindre 19%. Le produit est 100 % compatible REACH. Les émissions de TVOC sont inférieures à 10µg/m3 (TVOC <28 jours – ISO 16000-6).

VIRTUO 55 Dryback est une LVT fabriquée par presse ou par calandrage. Le produit se destine au marché du résidentiel. Les lames et dalles sont collées sur le support.

VIRTUO 55 Dryback est constituée d’une couche d’usure appliquée sur un film décor imprimé haute définition pour offrir une grande variété de designs. L’ensemble est solidarisé à un envers en contact avec le support.

Le produit se destine aux trafics de classe 33/42 selon la En ISO 10874. Il répond à la norme EN 13501-1 avec une classe Bfl-S1.

.