MIPOLAM BIOPLANET

MIPOLAM BIOPLANET™ est un sol homogène compact de 2m de large, ayant une excellente résistance à l’abrasion et à la déchirure. Idéal pour les zones à fort traffic. Son poids est de 2700 gr/m².

Son dessin non directionnel incorpore des granules transparentes lui donnant un effet 3D et garantie un rendu uniforme sur toute l’épaisseur du produit, fini en surface par un traitement au subtil aspect mat.

Il est composé de 40% de matières minérales, de 22% de matières inépuisables et d'au moins 25% de recyclés 100% contrôlés.

Il contient plus de 75% de matières premières renouvelables ou durables, et plus particulièrement 17% de matières végétales issues de résidus non alimentaires pour l’industrie agroalimentaire.

Il est 100% sans phtalates et 100% recyclable.

Ce sol est non-émissif et les mesures faites sur les COV se sont révélées sous les seuils de détection. Les émissions dans l’air de TVOC à 28 jours (NF EN16000) du revêtement sélectionné sont < 10 μg / m3 et seront classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l’étiquetage sanitaire. Il sont exempts de formaldéhyde, de métaux lourds et de CMR 1 & 2 ou vPvB (très persistantes et très bio accumulatives) ou PBT (persistante, bio accumulative et toxique) ; les produits GERFLOR sont donc conformes à REACH.

Mipolam BioPlanet est doté du revêtement breveté Gerflor Evercare ™, obtenu par double réticulation offrant au sol la meilleure résistance aux principaux produits chimiques que l’on trouve dans le domaine hospitalier comme la Bétadine, l’éosine, les solutions hydro alcooliques, rendant le nettoyage et l’entretien toujours plus simple et résistant dans le temps.

Selon la norme ISO21702, Mipolam Bioplanet a une activité anti-virale contre les coronavirus humains : il réduit le nombre de virus de 99,7% après 2h00 et 99.9% après 5h.

Selon la norme ISO22196, Mipolam Bioplanet a une activité anti-bactérienne contre E. coli, S. aureus et MRSA de 99% après 24h00.

Le sol est antistatique (<2kV), et son poinçonnement rémanent est de ≈ 0.02 mm. Le revêtement satisfait aux exigences U4P3E2/3C2, à la norme EN ISO 10581 est certifié   , est classé Bfl-s1 selon la norme EN 13501-1.

Il est conforme à la norme en vigueur EN ISO 10581, possède un taux de liant de Type I et est parfaitement adapté pour un usage en zone de trafic intensif, il a une résistance au feu de classe Bfl-s1.

Dans le cadre de notre politique de développement durable, ce produit est fabriqué dans une usine triplement certifiée ISO 9001 (qualité), ISO 14 001 (environnement) et OHSaS 18001 (sécurité).

Il est 100% recyclable. Les chutes de pose, ainsi que les sols en fin de vie sous certaines conditions, peuvent être collectés et recyclés via le programme Gerflor « Seconde Vie »

Le produit dispose d’une FDES certifiée.