# Le revêtement sélectionné est un revêtement mural PVC rigide hétérogène d’une épaisseur totale de 5 mm en dalles 65 x 37,5 cm ou panneau de 260 x 90 cm / 260 x 120 cm de type MURAL REVELA.

# Il est destiné à l’usage intérieur.

Sa conception non poreuse, son système d’assemblage par rainure et languette combiné à une pose collée confère à MURAL REVELA une résistance à l’eau lui permettant une installation en zone humide y compris les douches.

# Grâce à sa conception robuste et l’épaisseur totale du produit, MURAL REVELA est une solution idéale pour la rénovation sur des faïences murales.

# Il bénéficie d’un classement de réaction au feu Ds3-d0 selon la norme EN13501.

# Il présente une excellente résistance aux produits chimiques selon la EN 423.

# ll sera exempt de composés CMR 1 & 2 et sera 100 % conforme à Reach.

# Les émissions dans l’air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000-6) de ce revêtement seront classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l’étiquetage sanitaire français.

# MURAL REVELA a été conçu et est fabriqué en Europe.

# Le revêtement MURAL REVELA contient jusqu’à 30 % de recyclés et il est 100% recyclable. Les chutes de pose peuvent être collectées et recyclées au travers du programme Gerflor Seconde Vie.

# Le revêtement mural sélectionné bénéficiera d'une FDES individuelle, vérifiée et disponible sur la base INIES.

Il est 100% recyclable. Les chutes de pose, ainsi que les sols en fin de vie sous certaines conditions, peuvent être collectés et recyclés via le programme Gerflor « Seconde Vie ».

Le produit dispose d’une FDES certifiée.