MIPOLAM ELEGANCE

Le revêtement de sol sélectionné MIPOLAM ELEGANCE est un revêtement PVC homogène monocouche très peu chargé extrudé et pressé en lés de 2m avec une épaisseur de 2mm et un poids ≤ 2980g.

Le décor dans la masse est de type non-directionnel intégrant un effet 3D (particules transparentes en pur PVC) sur l’ensemble des 33 coloris et une finition mate.

Ce revêtement est particulièrement indiqué pour les locaux collectifs, et facilite le traitement des remontées en plinthe, des angles et des soudures.

Le revêtement est doté en usine d’un traitement de surface dernière génération à base de polyuréthane doublement réticulé UV et Laser de type Evercare™ résistant aux taches des produits hospitaliers comme la bétadine, l’éosine, les solutions hydro alcooliques, facilitant l’entretien et limitant l'usure liée au quotidien.

Ce traitement évite toute application d’une émulsion acrylique durant toute la durée de vie du produit.

Sa résistance au poinçonnement rémanent est ≤ 0,02 mm à 150 mn selon la NF EN 433. Il est antistatique (<2kV).

Il est composé de 32% de matières minérales, de 26% de matières inépuisables et d'au moins 25% de recyclés 100% contrôlés. Il est exempt de formaldéhyde, de métaux lourds et de CMR 1 & 2 ou vPvB (très persistantes et très bio accumulatives) ou PBT (persistante, bio accumulative et toxique) ; les produits GERFLOR sont donc conformes à REACH. Les émissions dans l’air de TVOC à 28 jours (NF EN16000) du revêtement sélectionné sont < 10 μg / m3 et seront classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l’étiquetage sanitaire. Il est 100% recyclable. Les chutes de pose, ainsi que les sols en fin de vie sous certaines conditions, peuvent être collectés et recyclés via le programme Gerflor « Seconde Vie »

Mipolam Elegance est 100% phtalates free.

Selon la norme ISO21702, MIPOLAM ELEGANCE a une activité anti-virale contre les coronavirus humains : il réduit le nombre de virus de 99,7% après 2h00.Selon la norme ISO22196, MIPOLAM ELEGANCE a une activité anti-bactérienne contre E.coli, S.aureus et MRSA de 99% après 24h00

Le revêtement est apte pour l’emploi dans les locaux U4P3E2/3C2, répond à la norme EN ISO 10581 avec un taux de liant type I et est classé Bfl-s1 selon la norme EN 13501-1.

Le produit dispose d’une FDES certifiée.