MIPOLAM SYMBIOZ

Les revêtements de sol sélectionnés MIPOLAM SYMBIOZ™ sont des revêtements PVC homogènes monocouche très peu chargés, pressés en lés de 2m avec une épaisseur de 2mm et un poids ≤ 2680g/m2.

Le décor Symbioz dans la masse est de type non-directionnel disponible en 31 coloris ton sur ton avec finition mate.

Ce revêtement est particulièrement indiqué pour les locaux collectifs, et facilite le traitement des remontées en plinthe, des angles et des soudures.

MIPOLAM SYMBIOZ™ est composé de 17% de matières premières végétales, 45% de matières premières minérales et 21% de matières recyclées, soit un total de 83% de contenu naturel et recyclé.

MIPOLAM SYMBIOZ est 100% sans phtalate et 100% recyclable. Les chutes de pose, ainsi que les sols en fin de vie sous certaines conditions, peuvent être collectés et recyclés via le programme Gerflor « Seconde Vie ».

Son empreinte carbone est réduite de 37% par rapport à la moyenne des sols homogènes, soit un bilan carbone sur une durée de 25 ans de 8,83 kgCO2eq/m², comme indiqué dans sa Fiche de Données Environnementale et Sanitaire individuelle (FDES consultable sur la base INIES).

Le revêtement est doté en usine d’un traitement de surface dernière génération à base de polyuréthane doublement réticulé UV et Laser de type EvercareTM résistant aux taches des produits hospitaliers comme la bétadine, l’éosine, les solutions hydro alcooliques, facilitant l’entretien et limitant l'usure liée au quotidien.

Ce traitement évite toute application d’une émulsion acrylique durant toute la durée de vie du produit.

Il est composé de 100% de recyclés contrôlés et est exempt de formaldéhyde, de métaux lourds et de CMR 1 & 2 ou vPvB (très persistantes et très bio accumulatives) ou PBT (persistante, bio accumulative et toxique) ; les produits GERFLOR sont donc conformes à REACH.

Le produit assure une parfaite qualité de l’air intérieur (TVOC à 28 jours (NF EN16000-6) < 10 μg / m3) et est classé A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l’étiquetage sanitaire.

Il est antistatique (<2kV). 
Sa résistance au poinçonnement rémanent est ≤ 0,02 mm à 150 mn selon la  EN ISO 24343-1 (EN 433).

Le revêtement satisfait aux exigences U4P3E2/3C2, à la norme EN ISO 10581, est classé Bfl-s1 selon la norme EN 13501-1.

Selon la norme ISO21702, Mipolam Symbioz a une activité anti-virale contre les coronavirus humains : il réduit le nombre de virus de 99,7% après 2h00.

Selon la norme ISO22196, Mipolam Symbioz a une activité anti-bactérienne contre E. coli, S. aureus et MRSA de 99% après 24h00.

Le produit dispose d’une FDES certifiée.