# TARALAY INITIAL ACOUSTIC

TARALAY INITIAL ACOUSTIC

TARALAY INITIAL ACOUSTIC is een meerlaagse vinyl vloerbedekking met een schuimrug met zeer hoge dichtheid, versterkt met glasvezel en een bedrukt dessin. De vloer is verkrijgbaar in 2m brede vellen met een slijtagegraad van groep T.

De totale breedte van het product is 3,35mm, inclusief een transparante slijtlaag van 0,65mm dik. Het biedt 19 dB geluidsisolatie en een indrukweerstand van ca. 0,08mm. De maatvastheid bedraagt 0,08% (gemiddelde meting).

TARALAY INITIAL ACOUSTIC wordt gemaakt in Frankrijk, met groene stroom. Het is 100% recyclebaar en de vloerbedekking heeft een eigen EPD-blad.

De vloerbedekking is voorzien van Protecsol® 2, een gepatenteerde oppervlaktebehandeling die wordt verkregen door UV-laserverbinding en de beste chemische weerstand biedt tegen de belangrijkste producten die in de gezondheidszorg worden gebruikt, zoals betadine, eosine en hydroalcoholische oplossingen, waardoor het onderhoud eenvoudig is en de vloer lang meegaat. Deze behandeling voorkomt het aanbrengen van een acrylemulsie gedurende de levensduur van het product.

Het is vrij van formaldehyde, zware metalen en CMR 1 & 2 of vPvB (zeer persistent en zeer bioaccumulerend) of PBT (persistent, bioaccumulerend en toxisch) en voldoet 100% aan REACH. De VOC-emissies na 28 dagen (ISO 16000-6) liggen onder detectieniveaus (<10 μg / m3) en dit product is geclassificeerd A + (de beste klasse) en Floorscore® & M1 gecertificeerd voor de luchtkwaliteit binnenshuis. Taralay Impression Compact heeft een antibacteriële werking (E.coli / S.aureus / MRSA) : >99% na 24 uur volgens ISO22196.

Het is vrij van formaldehyde, zware metalen en CMR 1 & 2 of vPvB (zeer persistent en zeer bioaccumulatief) of PBT (persistente, bioaccumulatieve en giftige stoffen) en voldoet voor 100% aan REACH. De VOC-emissies na 28 dagen (ISO 16000-6) liggen onder detectieniveaus (<10 μg / m3) en dit product is geclassificeerd als A + (de beste klasse) en gecertificeerd volgens Floorscore® & M1 voor de kwaliteit van de binnenlucht. Taralay Impression Compact heeft antibacteriële werkzaamheid (E.coli / S.aureus / MRSA): >99% na 24 uur volgens ISO22196.

Het is 100% recyclebaar en de vloerbedekking heeft een individueel EPD-blad.
De vloerbedekking is 100% recyclebaar met behulp van het Second Life programma van de fabrikant. Met het Second Life programma is het mogelijk om alle vormen van afval van deze vloerbedekking (snijafval, oude voorraad, gebruikt) te verzamelen met het oog op hergebruik. Het recycling contract en het type afvalcontainer wordt bepaald in overleg met de fabrikant.

Het eventueel schoon snijafval dat ontstaat tijdens de installatie van de vloerbedekking of voorraad die achteraf overblijft wordt ingezameld en getransporteerd naar één van de productielocaties van de fabrikant om te worden hergebruikt bij de productie van nieuwe vloerbedekking.

# Gebruikte vloerbedekking wordt na het einde van zijn levenscyclus ingezameld en getransporteerd naar een recyclage centrum. In het recyclage centrum wordt  het materiaal gerecycled door gebruik te maken van unieke koel- , scheidings- en sorteertechnieken. De grondstoffen worden dan weer gebruikt voor het maken van nieuwe producten.

De fabrikant bezit het ISO-9001 kwaliteitslabel, het ISO 14001 milieulabel (recyclage) en 50001 (energiemanagement)

Productbeschrijving	gerflorbenelux.com