SUBFLEX TARAFLEX

®

SURFACE

Le revêtement de sol sélectionné est un sol sportif à déformation surfacique SUBFLEX TARAFLEX® SURFACE constitué d’un revêtement de sol Taraflex® Surface PVC calandré de 2.0mm d’épaisseur avec un envers calandré recyclé et d’une sousconstruction. La sous-construction est constituée d’un double panneau HDF avec une double structure décalée réalisée en usine d’une épaisseur totale de 18,8mm et d’une mousse haute densité 15mm d’épaisseur. Le revêtement existe sous forme de rouleaux de largeur 1,5m et de longueur variable jusqu’à 26,5m linéaires. Les panneaux HDF ont une longueur de 1,235m et une largeur de 0,460m et la mousse est sous forme de plaque de 2x1,6m. L’épaisseur totale du système est de 35,8mm.

Le revêtement sportif TARAFLEX SURFACE contient jusqu’à 88% de contenu biosourcé, minéral et recyclé, incluant jusqu’à 18% de contenu biosourcé.

Il est doté du traitement de surface PROTECSOL® facilitant l’entretien et évitant toute brûlure à la chute. Il est constitué d’un coloris dans la masse ou d’un décor imprimé en-dessous d'une couche d’usure dans la masse en 100% PVC plastifié. Son complexe de surface D-MAX de 2 mm offre une excellente résistance au poinçonnement statique (≤ 0,5 mm conformément à l’EN1516) et dynamique (roulement des charges lourdes).

Les caractéristiques sportives du système lui permettent de répondre aux normes en vigueur pendant toute sa durée de vie (garantie de 15 ans) : l’absorption de chocs, conforme à la norme EN14808 est ≥ 40 % pour un classement A3, la résistance à la déformation verticale selon la norme EN 14809 ≤ 3,5 mm et la résistance à la glissance selon la norme EN 13036-4 comprise entre 80 et 110. La résistance à l’abrasion (norme ISO 5470-1) sera ≤ 1000 mg. Pour finir, sa construction permet un rebond de balle ≥ 90%.

Selon la norme ISO21702, le système SUBFLEX TARAFLEX® SURFACE a une activité antibactérienne contre E. coli, S. aureus et MRSA de 99% après 24h00. Ce produit correspond à un classement feu Bfl-s1.

Les émissions dans l’air de TCOV à 28 jours (NF EN 16000) sont < 100 µg/m3 et sont classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l’étiquetage sanitaire. Il est 100% recyclable. Les chutes de pose, ainsi que les sols en fin de vie sous certaines conditions, peuvent être collectés et recyclés via le programme Gerflor   « Seconde Vie »

Le fabricant doit être capable de fournir sur demande une déclaration de performance  ainsi qu’un certificat de conformité à la norme EN14904, réalisé par un laboratoire indépendant.

La fourniture de la FDES du sol Taraflex® est obligatoire.

Ce produit est certifié par les fédérations FFV, FFBAD, FFH et FFHandi.