TARAFLEX PERFORMANCE

Le revêtement de sol sélectionné sera un sol sportif à déformation ponctuelle TARAFLEX PERFORMANCE constitué d’un revêtement de sol pvc calandré de 9 mm d’épaisseur avec un envers mousse CXP HD. Il existe sous forme de rouleaux de largeur 1,5 m et de longueur variable jusqu'à 26,5 m linéaires.

Il est doté du traitement de surface PROTECSOL® facilitant l’entretien et évitant toute brûlure à la chute. Il est constitué d’un coloris dans la masse ou d’un décor imprimé en-dessous d'une couche d’usure dans la masse en 100% PVC plastifié. Son complexe de surface D-MAX de 2 mm est renforcé par une grille de verre pour une meilleure stabilité dimensionnelle et une excellente résistance au poinçonnement statique (≤ 0,5 mm conformément à l’EN1516) et dynamique (roulement des charges lourdes).

Ses caractéristiques sportives lui permettent de répondre aux normes en vigueur pendant toute sa durée de vie (garantie de 15 ans) : l’absorption de chocs, conforme à la norme EN14808 est ≥ 37 % pour un classement P2, la résistance à la déformation verticale selon la norme EN 14809 ≤ 1,2 mm et la résistance à la glissance selon la norme EN 13036-4 comprise entre 80 et 110. La résistance à l’abrasion (norme EN 1517) sera ≤ 350 mg. Pour finir, ce produit permet une isolation acoustique de 21 dB. Sa construction permet un rebond de balle ≥ 100%.

TARAFLEX PERFORMANCE contient jusqu’à 78% de contenu biosourcé, minéral et recyclé, incluant jusqu’à 22% de contenu biosourcé.

Selon la norme ISO21702, TARAFLEX PERFORMANCE a une activité antivirale contre les coronavirus humains : il réduit le nombre de virus de 99,37% après 2h00. Selon la norme ISO22196, il a une activité antibactérienne contre E. coli, S. aureus et MRSA de 99% après 24h00. Ce produit correspond à un classement feu Cfl-s1.

Les émissions dans l’air de TCOV à 28 jours (NF EN 16000) sont < 100 µg/m3 et sont classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l’étiquetage sanitaire. Il est 100% recyclable. Les chutes de pose, ainsi que les sols en fin de vie sous certaines conditions, peuvent être collectés et recyclés via le programme Gerflor   « Seconde Vie »

Le matériau dispose d’une FDES Individuelle (Fiche de déclaration environnementale et sanitaire). L’impact carbone du produit, calculé sur 25 ans, est de 10,1 Kg CO2/m².

Le fabricant doit être capable de fournir sur demande une déclaration de performance ainsi qu’un certificat de conformité à la norme EN14904, réalisé par un laboratoire indépendant.

Ce produit est certifié par les fédérations FIVB, IHF, EHF, BWF, IFF, AVC, FIBA.

Modèle de description  	  	gerflor.fr