TARAFLEX TENNIS DE TABLE PORTABLE

Le revêtement de sol sélectionné sera un sol sportif à déformation ponctuelle TARAFLEX TENNIS DE TABLE PORTABLE constitué d’un revêtement de sol pvc calandré de 3,7 mm d’épaisseur avec un envers mousse. Il existe sous forme de rouleaux de largeur 1,5 m et de longueur 16,0 m linéaires.

Il est doté du traitement de surface PROTECSOL® facilitant l’entretien et évitant toute brûlure à la chute. Il est constitué d’un coloris dans la masse. Son complexe de surface 100% pur PVC  est renforcé par Une grille de verre pour une meilleure stabilité dimensionnelle et une excellente résistance au poinçonnement statique (≤  0,5 mm conformément à l’EN1516) et dynamique (roulement des charges lourdes).

Ses caractéristiques sportives lui permettent de répondre aux normes en vigueur pendant toute sa durée de vie (garantie de 12 ans) :  , la résistance à la déformation verticale selon la norme EN 14809 ≤ 2,0 mm et la résistance à la glissance selon la norme EN 13036-4 comprise entre 80 et 110. La résistance à l’abrasion (norme EN 1517) sera  ≤ 350 mg.

Selon la norme ISO21702, TARAFLEX TENNIS DE TABLE PORTABLE a une activité antivirale contre les coronavirus humains : il réduit le nombre de virus de 99,37% après 2h00. Selon la norme ISO22196, il a une activité antibactérienne contre E. coli, S. aureus et MRSA de 99% après 24h00. Ce produit correspond à un classement feu Bfl-s1.

Les émissions dans l’air de TCOV à 28 jours (NF EN 16000) sont < 100 µg/m3 et sont classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l’étiquetage sanitaire. Il est 100% recyclable. Les chutes de pose, ainsi que les sols en fin de vie sous certaines conditions, peuvent être collectés et recyclés via le programme Gerflor   « Seconde Vie »

Le fabricant doit être capable de fournir sur demande une déclaration de performance  ainsi qu’un certificat de conformité à la norme EN14904, réalisé par un laboratoire indépendant.

Ce produit est certifié par la fédération  ITTF.

Modèle de description 							 	gerflor.fr