BATECO

BATECO est une protection temporaire de sol sportif de 1.5 mm d’épaisseur. Cette couche homogène existe sous forme de rouleaux de largeur 1,5 m et de longueur variable jusqu'à 45 m linéaires. La longueur peut être personnalisée tous les 0,5 m à partir de 12 m et jusqu’à 45 m.

Il est doté d’un grain particulier permettant de protéger le revêtement de sol des rayures, tâches, marques de passage piéton. Sa couleur noire permet de masquer les éventuelles salissures et marques. BATECO s’installe en pose libre bord-à-bord et peut être déroulé, roulé et réutilisé. Il peut être maintenu temporairement à l’aide d’adhésif double-face.

Ses caractéristiques lui permettent de répondre aux normes en vigueur (EN14041) pendant toute sa durée de vie (garantie de 12 ans) : la résistance à l’abrasion (norme EN 1517) sera  ≤ 300 mg.

Selon la norme ISO22196, il a une activité antibactérienne contre E. coli, S. aureus et MRSA de 99% après 24h00. Ce produit correspond à un classement feu Bfl-s1.

Les émissions dans l’air de TCOV à 28 jours (NF EN 16000) sont < 100 µg/m3 et sont classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l’étiquetage sanitaire. Il est 100% conforme aux exigences REACH. Il est 100% recyclable. Les chutes de pose, ainsi que les sols en fin de vie sous certaines conditions, peuvent être collectés et recyclés via le programme Gerflor « Seconde Vie »																																																																																																																																																																																																									Modèle de description 							 	gerflor.fr