TARAFLEX EVOLUTION DRYTEX

Le revêtement de sol sélectionné sera un sol sportif à déformation ponctuelle TARAFLEX EVOLUTION DRYTEX constitué d’un revêtement de sol pvc calandré de 7,5 mm d’épaisseur avec un envers mousse CXP HD et textile non tissé. Il existe sous forme de rouleaux de largeur 1,5 m et de longueur variable jusqu'à 26,5 m linéaires.

Il est doté du traitement de surface PROTECSOL® facilitant l’entretien et évitant toute brûlure à la chute. Il est constitué d’un coloris dans la masse ou d’un décor imprimé en-dessous d'une couche d’usure dans la masse en 100% PVC plastifié. Son complexe de surface D-MAX de 2 mm est renforcé par une grille de verre pour une meilleure stabilité dimensionnelle et une excellente résistance au poinçonnement statique (≤ 0,5 mm conformément à l’EN1516) et dynamique (roulement des charges lourdes).

Ses caractéristiques sportives lui permettent de répondre aux normes en vigueur pendant toute sa durée de vie (garantie de 15 ans) : l’absorption de chocs, conforme à la norme EN14808 est ≥ 25 % pour un classement P1, la résistance à la déformation verticale selon la norme EN 14809 ≤ 0,6 mm et la résistance à la glissance selon la norme EN 13036-4 comprise entre 80 et 110. La résistance à l’abrasion (norme EN 1517) sera ≤ 350 mg. Pour finir, ce produit permet une isolation acoustique de 19 dB. Sa construction permet un rebond de balle ≥ 97%.

TARAFLEX EVOLUTION DRYTEX contient jusqu’à 74% de contenu biosourcé, minéral et recyclé, incluant jusqu’à 21% de contenu biosourcé.

Selon la norme ISO21702, TARAFLEX EVOLUTION DRYTEX a une activité antivirale contre les coronavirus humains : il réduit le nombre de virus de 99,37% après 2h00. Selon la norme ISO22196, il a une activité antibactérienne contre E. coli, S. aureus et MRSA de 99% après 24h00. Ce produit correspond à un classement feu Cfl-s1.

Les émissions dans l’air de TCOV à 28 jours (NF EN 16000) sont < 100 µg/m3 et sont classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l’étiquetage sanitaire. Il est 100% recyclable. Les chutes de pose, ainsi que les sols en fin de vie sous certaines conditions, peuvent être collectés et recyclés via le programme Gerflor « Seconde Vie »

Le matériau dispose d’une FDES Individuelle (Fiche de déclaration environnementale et sanitaire). L’impact carbone du produit, calculé sur 25 ans, est de 10,1 Kg CO2/ m².

Le fabricant doit être capable de fournir sur demande une déclaration de performance ainsi qu’un certificat de conformité à la norme EN14904, réalisé par un laboratoire indépendant.

L’entreprise de pose doit être capable d’expliquer son processus de recyclage des sols déposés.

Modèle de description  	  	gerflor.fr