LINO  ART  URBAN ACOUSTIC PLUS 19 dB

LINO ART URBAN ACOUSTIC PLUS is een gekalanderde akoestische linoleum vloerbedekking in banen van 2 m breed, die uitstekend bestand is tegen dagelijks gebruik in druk belopen ruimtes.

Het gewicht is 3500g/m² in 4,0 mm.

Het heeft een betonlook en een matte afwerking, is samengesteld uit natuurlijke materialen (bio-based en mineraal): lijnzaadolie, houtmeel, harsen, kurk, mineralen en juteweefsel, snel hernieuwbaar en heeft een onderlaag van 1,5 mm gerecycled schuim, wat zorgt voor een contactgeluidreductie tot 19 dB.

De vloerbedekking heeft een bijzondere resistente kras – en vuilwerende oppervlaktebehandeling genaamd Neocare™. Deze coating verkrijgt zijn sterke eigenschappen door een Triple Laser UV Cross-Linking behandeling. Bij normaal gebruik en het volgen van het onderhoudsprotocol is het tijdens de gehele levensduur niet noodzakelijk een nieuwe beschermlaag aan te brengen. Mocht het wel noodzakelijk zijn dan is het mogelijk een nieuwe coating aan te brengen.

De Neocare™ oppervlaktebehandeling zorgt voor een zeer hoge vlekkenbestendigheid, tegen de moeilijkst te verwijderen bestanddelen zoals betadine, eosine en hydroalcoholische oplossingen (attesten op aanvraag). Het onderhoud van de vloer is  zeer eenvoudig en efficiënt en zorgt mede voor een lage onderhoudskost in water en detergenten op lange termijn. Door deze unieke oppervlaktebescherming heeft de vloer tevens een matte uitstraling die het design van de vloer nog natuurlijker benadrukt.

De fabrieksmatige oppervlaktebescherming verhindert tevens de groei en ontwikkeling van bacteriële activiteiten zoals de E.colli-S.aureus –MRSA ( 99,99% na 24 uur; ISO 22196) en een anti-virale werking (98,65% na 5 uur; ISO 21702). Ook draagt de Neocare bij aan een gezond binnenklimaat vanwege de  zeer lage voc-emissie (TVOC < 10 µg/m³ na 28 dagen) en is de vloer anti-statisch.

De producten zorgen voor een perfecte luchtkwaliteit binnenshuis (TVOC op 28 dagen (EN 16516) < 10 microgram/m3) en zijn geclassificeerd A + (de beste klasse) in het kader van de gezondheidslabeling. Het is Floorscore® en M1 gecertificeerd.

De vloeren zijn 100% recyclebaar, bestaan uit minimaal 25% gerecycled materiaal en maximaal 40% gerecycled materiaal, zijn 100% gecontroleerd, voldoen aan REACH en zijn geclassificeerd als Cfl-s1 voor brandwerendheid.

De vloeren zijn duurzaam ontworpen en geproduceerd in een fabriek met ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14001 (milieu) en ISO 50001 (energie) certificeringen en hebben het Cradle to Cradle™ Bronze certificaat. De Environmental Performance Declaration (EPD), gecertificeerd door een extern laboratorium, geeft aan dat het product Co2 neutraal is tijdens de eerste fasen van de levenscyclus ("from cradle to gate").

Het is antistatisch, antibacterieel volgens ISO 22196 / JIS Z 2801 en antiviraal volgens ISO 21702.

De vloerbedekking is 100% recyclebaar met behulp van het Second Life programma van de fabrikant. Met het Second Life programma is het mogelijk om vormen van afval van deze vloerbedekking (snijafval, oude voorraad) te verzamelen met het oog op hergebruik. Het recycling contract en het type afvalcontainer wordt bepaald in overleg met de fabrikant.

Het eventueel schoon snijafval dat ontstaat tijdens de installatie van de vloerbedekking of voorraad die achteraf overblijft wordt ingezameld en getransporteerd naar de productielocatie van de fabrikant om te worden hergebruikt bij de productie van nieuwe vloerbedekking.