### Elastische PVC-vloerbedekking met verhoogde slipweerstand (TARASAFE ULTRA)

Productkenmerken

- Type: Heterogene PVC-vloerbedekking met verhoogde slipweerstand

- Slijtlaag: Homogene laag met diep ingewerkte minerale kristaldeeltjes voor langdurige grip.

- Slipweerstand:

  - Klasse R10 (volgens EN 16165, bijlage B)

  - Klasse B (volgens EN 16165, bijlage A)

- Versteviging: Glasvezelnet voor extra stabiliteit en sterkte.

- Luchtkwaliteit: TVOC < 100 μg/m³ na 28 dagen (conform EN 16000-6)

- Certificering:

  - FloorScore® (lage emissies)

  - Volledig REACH-conform

Duurzaamheid en Recycling

- Recyclebaar: 100%

- Gerecycled materiaal: 29%, waarvan:

  - 21% uit productieafval

  - 8% uit post-consumer materiaal

Technische Specificaties

- Classificatie:

  - EN ISO 10874: Klasse 34 (commercieel, zeer intensief gebruik)

  - EN ISO 10874: Klasse 43 (industrieel, intensief gebruik)

- Antistatisch gedrag: Max. 2 kV (EN 1815)

- Geschikt voor zwenkwielen: Volgens EN 12529 (type W)

- Waterdichtheid: Conform EN 13553, bijlage A

- Brandclassificatie: Bfl-s1 (EN 13501-1)

- Slipweerstand:

  - R10 (ASR A1.5/1,2 / BGR 181)

  - Esf - Esb (EN 13845)

  - Natte blotevoetzones: Klasse B (DIN 51097)

- Chemische bestendigheid: Volgens ISO 26987

- Vloerverwarming: Geschikt voor warmwater-systemen

- Warmtegeleiding: 0,25 W/(m·K) (ISO 10456)

- Diktes:

  - Totale dikte: 2,0 mm (ISO 24346)

  - Slijtlaag: 0,85 mm (ISO 24340)

- Oppervlaktegewicht: 2.460 g/m² (ISO 23997)

- Restindruk: Ongeveer 0,03 mm (ISO 24343-1)

- Lichtechtheid: Minimaal niveau 6 (EN 20105-B02)

Onderhoud & Hygiëne

- Oppervlakteafwerking: SparClean® voor eenvoudig en efficiënt onderhoud

- Antibacteriële werking: ≥ 99% tegen o.a. E. coli, S. aureus en MRSA (volgens ISO 22196)

Recyclingprogramma: "Second Life"
De fabrikant biedt een terugname- en recyclingsysteem:

- Installatieresten worden ingezameld en hergebruikt.

- Recyclaat wordt verwerkt in nieuwe vloerbedekking.

- In samenwerking met het uitvoerende installatiebedrijf.

# Gebruikte vloerbedekking kan aan het einde van de levenscyclus worden ingezameld en getransporteerd naar een gespecialiseerd recyclagecentrum. Daar wordt het materiaal verwerkt met behulp van geavanceerde koel-, scheidings- en sorteertechnieken. De teruggewonnen grondstoffen worden vervolgens hergebruikt voor de productie van nieuwe producten.