TARASAFE ULTRA H2O

### TARASAFE ULTRA H2O

Tarasafe Ultra H2O is een slijtvaste vinyl veiligheidsvloer met ingelegde minerale deeltjes en kleurchips voor een decoratief effect. De vloer is voorzien van een reliëfstructuur voor verbeterde antislipprestaties. Ideaal voor ruimtes met intensief gebruik waar verhoogde slipweerstand vereist is voor zowel blote voeten als met schoenen, zoals douches, natte ruimtes, badkamers en kleedkamers.

De specifieke embossing in combinatie met de minerale deeltjes zorgt voor:

- Slipweerstand voor blote voeten (klasse C volgens DIN 51097)

- Slipweerstand met schoenen (R11 volgens DIN 51130)

- Oppervlakteruwheid > 20 Rtm/Rz conform HSE-richtlijnen

De vloer is versterkt met een glasvezelraster in rolvorm.

### Milieu & Gezondheid

- 100% recyclebaar, bevat 39% gerecycled materiaal

- Bevat geen zware metalen of CMR-stoffen (categorie 1 & 2)

- Volledig REACH-conform

### Antibacteriële eigenschappen

- Volgens ISO 22196: remt de groei van MRSA met 99% na 24 uur

### Binnenluchtkwaliteit

- TVOC < 100 µg/m³ na 28 dagen (volgens ISO 16000-6):
beste klasse voor binnenluchtkwaliteit