MIPOLAM PLANET™

MIPOLAM PLANET™ um pavimento homogéneo compacto de 2m de largura com uma excelente resistência à abrasão e ao desgaste. Ideal para zonas de tráfego intenso. O seu peso é de 2700 gr/m².

O seu desenho não direcional incorpora grânulos transparentes que lhe conferem um efeito 3D e garantem um acabamento uniforme em toda a espessura do produto, terminado na superfície com um subtil acabamento mate.

É composto por 40% de materiais minerais, 22% de materiais inesgotáveis e pelo menos 25% de materiais reciclados 100% controlados.

É 100% isento de ftalatos e 100% reciclável.

As suas emissões de COV após 28 dias (ISO 16000-6) são inferiores aos níveis exigidos (<10 μg/m3) e este produto é classificado como A+ (a melhor classe).

É isento de formaldeído, de metais pesados e de CMR 1 & 2 ou vPvB (muito persistente e muito bioacumulável) ou PBT (persistente, bioacumulável e tóxico); os produtos GERFLOR estão, portanto em conformidade com o REACH.

O MIPOLAM PLANET™ é dotado de um tratamento exclusivo e patenteado pela Gerflor, Evercare™, obtido por reticulação dupla, que confere ao pavimento a melhor resistência aos principais produtos químicos utilizados em hospitais, tais como Betadine, eosina e soluções hidroalcoólicas, tornando a limpeza e a manutenção mais fáceis e mais resistentes ao longo do tempo.

De acordo com a norma ISO21702, o Mipolam Planet tem atividade anti-viral contra os coronavírus humanos: reduz o número de vírus em 99,7% após 2 horas e 99,9% após 5 horas.

De acordo com a norma ISO22196, o Mipolam Planet tem 99% de atividade antibacteriana contra E. coli, S. aureus e MRSA após 24 horas.

O pavimento é antiestático (<2kV), com um punçoamento residual de ≈0,02 mm. O pavimento cumpre os requisitos da norma U4P3E2/3C2, EN ISO 10581, é certificado   , é classificado Bfl-s1 de acordo com a norma EN 13501-1.

Está em conformidade com a norma atual EN ISO 10581, tem um teor de aglutinante do Tipo I e é perfeitamente adequado para utilização em áreas de tráfego muito intenso. Tem uma resistência ao fogo de Classe Bfl-s1.

No âmbito da nossa política de desenvolvimento sustentável, este produto é fabricado numa fábrica que possui as certificações triplas ISO 9001 (qualidade), ISO 14001 (ambiente) e OHSAS 18001 (segurança).