CREATION EVO is een decoratieve en flexibele vloerbedekking verkrijgbaar in tegels of planken, met microvelling kantafwerking. Het bestaat uit een polymeermengsel zonder PVC en minerale vulstoffen. De totale dikte is 2 mm.

Het oppervlak is behandeld met polyurethaan, wat het onderhoud vergemakkelijkt.

CREATION EVO is bestand tegen gebruik (commercieel en industrieel gebruik) van 34/ 43 volgens EN-ISO 10874 en heeft klasse Bfl -s1.

CREATION EVO is ftalaatvrij en heeft het 'Blauer Engel'-certificaat. Het is 100% recyclebaar en gemaakt van 35% gerecycled materiaal. Het voldoet 100% aan REACH. De uitstoot van organische verbindingen is < 10 microgram/m3 (TVOC <28 dagen - ISO 16000-6).

De vloerbedekking is 100% recyclebaar met behulp van het Second Life programma van de fabrikant. Met het Second Life programma is het mogelijk om alle vormen van afval van deze vloerbedekking (snijafval, oude voorraad, gebruikt) te verzamelen met het oog op hergebruik. Het recycling contract en het type afvalcontainer wordt bepaald in overleg met de fabrikant.

Het eventueel schoon snijafval dat ontstaat tijdens de installatie van de vloerbedekking of voorraad die achteraf overblijft wordt ingezameld en getransporteerd naar één van de productielocaties van de fabrikant om te worden hergebruikt bij de productie van nieuwe vloerbedekking.

Gebruikte vloerbedekking wordt na het einde van zijn levenscyclus ingezameld en getransporteerd naar een recyclage centrum. In het recyclage centrum wordt  het materiaal gerecycled door gebruik te maken van unieke koel- , scheidings- en sorteertechnieken. De grondstoffen worden dan weer gebruikt voor het maken van nieuwe producten.