GTI MAX CLEANTECH

Is een flexibele, heterogene pvc-vloer, 6 mm dik, versterkt met een dubbel glasvezelnet, van het type GTI MAX.

Enkel leverbaar als vierkante tegel en uitsluitend te plaatsen met gelaste naden.

Ontworpen voor toepassingen waar waterdichtheid en contaminatiebeheersing cruciaal zijn.

De slijtlaag is verrijkt met hoogwaardige versterkende vulstoffen en biedt daardoor een uitstekende weerstand tegen zware statische en dynamische belastingen en schuifkrachten. Dit wordt bevestigd door de classificaties:

CSTB R2 (voor industriële vloeren)

UPEC U4P4S (voor zwaar intensief gebruik)

De homogene slijtlaag is voorzien van een PUR+ polyurethaanoppervlaktebehandeling, wat zorgt voor eenvoudig onderhoud en langdurige bescherming.

De samenstelling bestaat uit:

- 35% minerale bestanddelen

- 25% onuitputtelijke grondstoffen

- 100% gecontroleerd gerecycled materiaal

Vrij van zware metalen en CMR-stoffen (categorie 1 & 2).

Zeer lage emissies met een TVOC-waarde < 100 µg/m³ na 28 dagen (volgens NF EN 16000) – draagt bij aan een gezonde binnenluchtkwaliteit.

De tegel beschikt over een specifieke oppervlaktestructuur, ideaal voor intensief en mechanisch verkeer.

Aanvullende producten voor een perfecte afwerking:

GTI MAX ACCESS (toegangshelling)

GTI MAX CORNER (hoekafwerking)

GTI MAX CLEANTECH is antistatisch (< 2 kV).