# CREATION 55

CREATION 55 is een decoratieve, flexibele en antistatische vloerbedekking in slijtagegroep T, verkrijgbaar in tegels of planken met vellingkant rondom. De vloer is opgebouwd uit een transparante slijtlaag van 0,55 mm, een designfilm en een Resilient Comfort Core, die zorgt voor een zacht en comfortabel oppervlak. De totale dikte bedraagt 2,5 mm.

Het oppervlak is behandeld met ProtecShield™ (cross-linked polyurethaan), wat het onderhoud vereenvoudigt en bescherming biedt tegen microkrassen.

CREATION 55 is een gelijmde vloerbedekking en geschikt voor commercieel en industrieel gebruik. De vloer voldoet aan gebruiksklassen 33 en 42 volgens EN-ISO 10874, en heeft een Bfl-s1 classificatie voor rookontwikkeling conform EN 13501-1.

Het product wordt geproduceerd met ftalaatvrije weekmakers (met uitzondering van gerecycled materiaal), is volledig recyclebaar en bestaat voor 35% uit gerecycled materiaal. CREATION 55 voldoet aan de REACH-verordening en heeft een zeer lage emissiewaarde van vluchtige organische stoffen (TVOC <10 µg/m³ na 28 dagen – ISO 16000-6).

Met het Second Life programma is het mogelijk om alle vormen van afval van deze vloerbedekking (snijafval, oude voorraad, gebruikt) te verzamelen met het oog op hergebruik. Het recycling contract en het type afvalcontainer wordt bepaald in overleg met de fabrikant.

Het eventueel schoon snijafval dat ontstaat tijdens de installatie van de vloerbedekking of voorraad die achteraf overblijft wordt ingezameld en getransporteerd naar één van de productielocaties van de fabrikant om te worden hergebruikt bij de productie van nieuwe vloerbedekking.

Gebruikte vloerbedekking wordt na het einde van zijn levenscyclus ingezameld en getransporteerd naar een recyclage centrum. In het recyclage centrum wordt  het materiaal gerecycled door gebruik te maken van unieke koel- , scheidings- en sorteertechnieken. De grondstoffen worden dan weer gebruikt voor het maken van nieuwe producten.

Productbeschrijving		gerflor.nl