TARALAY  IMPRESSION HOP ACOUSTIC

DESCRIZIONE Pavimento vinilico flessibile eterogeneo multistrato presso-calandrato con caratteristiche acustiche di isolamento acustico 19 dB certificate secondo EN ISO 717-2 e adatto ad ambienti a traffico intenso classe 34-43 secondo norma EN ISO 10874, con sottostrato rinforzato con doppia struttura in fibra di vetro. TARALAY IMPRESSION HOP ACOUSTIC può essere posato incollato o anche looselay, grazie allo specifico nastro biadesivo « HOP tape », con semplice fissaggio laterale. Larghezza dei teli 2 m, spessore 4,35 mm, peso 3670 gr/mq, con uno strato d’usura in PVC puro trasparente di spessore 0,70 mm che protegge uno strato a motivi stampati. Non necessita di alcuna ceratura grazie al trattamento PROTECSOL2 ottenuto tramite fotoreticolazione UV della vernice protettiva poliuretanica superficiale.

Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti classificazioni e normative: - norma di prodotto EN ISO 10582, pavimenti vinilici eterogenei; - gruppo di abrasione T secondo EN 660-2; - classe di reazione al fuoco Bfl-s1 secondo norma EN ISO 13501-1; - classe di resistenza allo scivolamento R10 secondo EN 13893; - conforme a quanto prescritto dal Decreto Ministeriale 14/06/1989 nr 236 - Test BCRA; - isolamento acustico secondo EN ISO717-2: dB 19; - impedisce la proliferazione batterica di oltre il 99% secondo norma ISO 22196; - elimina i virus di oltre il 99% secondo norma ISO 21702; - è provvisto di certificazione Floorscore; - ha una rispondenza d'emissione TVOC inferiore a 10 microgrammi/mc; - Il prodotto rispetta la normativa CAM EDILIZIA, Decreto 23 Giugno 2022, di cui al punto 2.5.10.2 “pavimentazioni resilienti” per quanto riguarda il contenuto di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti; ha un contenuto minimo di riciclato del 23% garantito da certificazione ambientale EPD conforme alla norma UNI EN ISO 14025; - Il prodotto rispetta la normativa CAM EDILIZIA, Decreto 23 Giugno 2022, di cui al punto 2.5.1 “Emissioni negli ambienti confinati” in quanto gode della certificazione M1.

_____________________________________________________________________________________ ROTOLI ETEROGENEI POSA LOOSELAY Versione 1.0 - 05/2024