# CREATION 55

- CREATION 55 RIGID ACOUSTIC

Een starre clic-pvc met geïntegreerde akoestische demping – ontworpen voor prestaties, comfort en eenvoud

CREATION 55 RIGID ACOUSTIC is een hoogwaardige, decoratieve vloerbedekking met een stijve kern en geïntegreerde geluidsdemping. Deze antistatische vloer behoort tot slijtagegroep T en is beschikbaar in tegels en planken met microvelling voor een natuurgetrouwe uitstraling.

### Productopbouw

- Transparante slijtlaag van 0,55 mm – biedt langdurige bescherming tegen slijtage

- Hyperrealistische designfilm – voor een natuurgetrouwe esthetiek

- Full Rigid Board – levert superieure dimensionale stabiliteit, ideaal voor zware renovaties

- Geïntegreerde onderlaag – 100% recyclebaar en goed voor een geluidsreductie van 19 dB

- Totale dikte: 6 mm

### Oppervlaktebehandeling

Afgewerkt met ProtecShield™, een cross-linked polyurethaan coating die:

- het onderhoud vereenvoudigt

- microkrassen helpt voorkomen

- de levensduur verlengt

- zorgt voor een ultra-matte, realistische afwerking

### Installatiegemak

- Kliksysteem met hoek/hoek-vergrendeling
Voor een snelle, lijmloze installatie met sterke verbinding – perfect voor ruimtes die tijdens plaatsing in gebruik blijven

### Technische specificaties

- Classificatie: 33 (commercieel) / 42 (industrieel) – conform EN-ISO 10874

- Brandveiligheid: Bfl-s1 – volgens EN 13501-1

- Geluidsisolatie: ΔLw = 19 dB

### Duurzaamheid & Milieu

- Geproduceerd met ftalaatvrije weekmakers

- Bevat tot 35% gerecycled materiaal

- 100% recyclebaar

- Volledig REACH-conform

- Zeer lage emissies: TVOC <10 µg/m³ (na 28 dagen – ISO 16000-6)

### Second Life-programma

Binnen het Second Life-programma kunnen alle vormen van vloerbedekkingsafval – waaronder snijresten, overschotten en gebruikte vloeren – worden ingezameld met het oog op hergebruik. In overleg met de fabrikant worden het type afvalcontainer en de contractvoorwaarden bepaald.

Schoon snijafval en overtollige voorraad worden teruggestuurd naar de productielocaties van de fabrikant om te worden ingezet bij de productie van nieuwe vloeren. Gebruikte vloerbedekking wordt aan het einde van de levensduur ingezameld en verwerkt in een gespecialiseerd recyclagecentrum. Dankzij geavanceerde koel-, scheidings- en sorteertechnieken worden de materialen opnieuw benut als grondstof voor nieuwe producten.

Productbeschrijving	gerflor.nl