# CREATION 70

Een gelijmde pvc-vloer met ultrasterke toplaag – ontwikkeld voor intensief gebruik en langdurig comfort

CREATION 70 is een synthetische, decoratieve en antistatische vloerbedekking uit slijtagegroep T. De vloer is verkrijgbaar in planken en tegels met microvelling en combineert duurzaamheid met loopcomfort, dankzij de Resilient Comfort Core.

Productopbouw
PUR+ Matt oppervlaktebehandeling
Transparante slijtlaag van 0,7 mm
Designfilm
Resilient Comfort Core
Totale dikte: 2,5 mm

Oppervlaktebehandeling
Cross-linked polyurethaancoating (PUR+ Matt)
Vereenvoudigt het onderhoud
Elimineert de noodzaak van initiële polijstbeurten
Zorgt voor een ultra-matte, natuurlijke uitstraling

Installatiegemak
Te verlijmen installatie – geschikt voor alle intensieve toepassingen in woning en projectbouw

Technische specificaties
Classificatie: 34 (commercieel) / 43 (industrieel) – conform EN-ISO 10874
Brandveiligheid: Bfl-s1 – volgens EN 13501-1

Duurzaamheid & Milieu
Geproduceerd met ftalaatvrije weekmakers (behalve in gerecycled materiaal)
Bevat 35% gerecycled materiaal
100% recyclebaar
Volledig REACH-conform
Zeer lage emissies: TVOC <10 µg/m³ (na 28 dagen – ISO 16000)

Met het Second Life programma is het mogelijk om alle vormen van afval van deze vloerbedekking (snijafval, oude voorraad, gebruikt) te verzamelen met het oog op hergebruik. Het recycling contract en het type afvalcontainer wordt bepaald in overleg met de fabrikant.

Het eventueel schoon snijafval dat ontstaat tijdens de installatie van de vloerbedekking of voorraad die achteraf overblijft wordt ingezameld en getransporteerd naar één van de productielocaties van de fabrikant om te worden hergebruikt bij de productie van nieuwe vloerbedekking.

Gebruikte vloerbedekking wordt na het einde van zijn levenscyclus ingezameld en getransporteerd naar een recyclage centrum. In het recyclage centrum wordt het materiaal gerecycled door gebruik te maken van unieke koel- , scheidings- en sorteertechnieken. De grondstoffen worden dan weer gebruikt voor het maken van nieuwe producten.

Productbeschrijving		gerflor.nl